CERAMAGE, светоотверждаемый облицовочный композит

Инструкция по применению

Светоотверждаемые дентальные реставрационные материалы, а именно, облицовочные материалы с микронаполнителем, отлично зарекомендовали себя с клинической точки зрения и за счет отличных свойств и простоты в применении стали стандартом.

Как производитель систем композитов для прямого и непрямого пломбирования и облицовки, фирма SHOFU определила для себя новые масштабы для светоотверждаемых материалов, поскольку эти материалы с физической и эстетической точки зрения полностью отвечают требованиям врачей-стоматологов, зубных техников и пациентов.

Приобретенные таким образом знания и многолетний опыт способствовали разработке нового материала, который соединил в себе преимущества керамики и композита – CERAMAGE.

CERAMAGE имеет большой диапазон показаний к применению, включая эстетичные реставрации во фронтальной и жевательной группе зубов, требующие долговременной прочности.

Перед применением CERAMAGE следует прочитать эту инструкцию. Только так можно обеспечить правильное применение композитных масс. Затем храните эту инструкцию в легкодоступном месте, чтобы в случае необходимости иметь возможность что-то уточнить.

Для нас важно здоровье пациентов.

По этой причине мы перерабатываем только специально отобранное сырье и изготавливаем нашу продукцию в соответствии со строгими предписаниями и с большой тщательностью. Все материалы и сырье сертифицированы в соответствии с требованиями ISO 9001/2, им присвоен знак СЕ.  Они постоянно подвергаются контролю качества – для вашей безопасности.  SHOFU  предлагает инновационные и высококачественные зуботехнические продукты – для здоровья пациентов. Мы принимаем на себя обязательство поддерживать высокие стандарты качества и принимать для этого на нашем предприятии все необходимые меры.

«Исследования – наш лучший продукт».

Это одновременно является ядром нашей предпринимательской философии.

Девиз нашей фирмы:

«У SHOFU качество прежде всего»

означает постоянный учет требований пациентов и повышение нашей активности.

Вольфганг Ван Халл

Директор

Содержание

- Компоненты системы

  - Показания

  - Свойства

  - Компоненты и цвета

  - Отдельные компоненты

  - Таблицы цветов

  - Краски

  - Комплектация

- Применение

2-1. Рекомендации по нанесению слоев

2-2. Схема нанесения слоев для безметалловых композитных реставраций

2-3. Схема нанесения слоев при облицовке коронок

2-4. Схема нанесения слоев для инлеев и онлеев

3.  Специальное нанесение масс

3-1. Применение жидкой композитной пластмассы

3-2. Применение опака-дентина

3-3. Применение моделировочной жидкости

3-4. Нанесение Oxy-Barriers

- Контурирование, финирование и полировка

4-1. Контурирование

4-2. Обработка и полировка

4-3.  Глянцевание

4-4.  Окончательное изготовление

4-5.  Предварительная обработка соединяющих поверхностей для установки

безметалловых реставраций

4-6.Корректировка формы и цвета после окончательного изготовления

- Технические характеристики

5-1. Время полимеризации

5-2. Глубина полимеризации

5-3. Физические свойства

5-4. Прочность соединения

- Общие рекомендации

6-1. Важная информация

6-2. Меры предосторожности

6-3. Возможные опасности

6-4. Информация для пользователя

6-5. Прочая информация

6-6. Противопоказания

1. Компоненты системы

1-1. Показания

- Коронки, например, безметалловые композитные реставрации во фронтальной и боковой области, облицовка коронок для фронтальной и боковой группы зубов, инлеи, онлеи, вениры и супраструктуры на имплантаты.

- Прямой и непрямой ремонт поврежденных коронок и протезов.

1-2. Свойства

- CERAMAGE легко наносится.

- Точное воспроизведение цвета естественных  зубов

- Устойчивость к стиранию обеспечивает надежную защиту от воздействия антагонистов

- Жидкая композитная  пластмасса  предназначена для корректировки формы и небольшого ремонта

- За счет праймера М.L. достигается высокая степень соединения с любыми металлами, включая сплавы, содержащие драгметаллы

1-3. Компоненты и цвета

| Компоненты | Цвета |
| --- | --- |
| CERAMAGE пре-опак (1 цвет, 2 мл) |  |
| CERAMAGE опак (25 цветов, 2 мл) | А1О, A2O, A3O, A3.5O, A4O, B1O, B2O, B3O, B4O, C1O, C2O, C3O, C4O, D2O, D3O, D4O, root AO, R2O, R3O, R3.5O, MO, BGO, GO, WO, GUM-O |
| CERAMAGE Композит для коронок и мостовидных протезов (74 цвета, 2.6 мл) |
| Пришеечная масса 8 цветов | AC1, AC2, BC1, BC2, CC1, CC2, DC1, DC2 |
| Опак-дентин 20 цветов | ODA1, ODA2, ODA3, ODA3.5, ODA4, ODB1, ODB2, ODB3, ODB4, ODC1, ODC2, ODC3, ODC4, ODD2, ODD3, ODD4, ODrootA, ODR2, ODR3, ODR3.5 |
| Дентин 20 цветов | A1B, A2B, A3B, A3.5B, A4B, B1B, B2B, B3B, B4B, C1B, C2B, C3B, C4B, D2B, D3B, D4B, rootAB, R2B, R3B, R3.5B |
| Масса для режущего края | 56, 57, 58, 59, 60, 61 |
| Транслуцентные массы 10 цветов | T, HVT, LVT, T-Glass, BG, GT, CT-A, CT-B, CT-R, GUM-T |
| Модификаторы (концентрат) 10 цветов | MI, WE, OC, AM-Y, AM-R, AM-V, MY, MP, GUM-L, GUM-D |
| CERAMAGE жидкая композитная пластмасса (5 цветов, 2 мл) |
| Опак-дентин 1 цвет | F-ODA3 |
| Дентин 2 цвета | F-A3B, F-root AB |
| Масса для режущего края 1 цвет | F-59 |
| Транслуцентная масса 1 цвет | F-T-Glass |

1-4. Отдельные компоненты

M.L. ПРАЙМЕР

- металл-праймер для оптимального соединения металлической поверхности каркаса и опака CERAMAGE

-  усиленное соединение для сплавов с высоким содержанием драгметаллов, уменьшенным содержанием драгметаллов и сплавов, не содержащих драгметаллов.

CERAMAGE ПРЕ-ОПАК (первый слой опака)

- первый слой опака для облицовки металлических каркасов

- хорошая текучесть; без проблем затекает в самые узкие пространства в области ретенций. За счет значительной глубины полимеризации материал хорошо и полностью отвердевает и обеспечивается прочное соединение  пре-опака CERAMAGE

ОПАК CERAMAGE

Опак для закрытия цвета металла или опорных зубов при безметалловых композитных реставрациях. Дополнительно к базовым цветам предлагаются следующие специальные цвета:

- МО (плечевой опак)

Наносится после пре-опака шириной 1 мм вдоль пришеечной зоны, чтобы избежать нежелательного просвечивания сплава.

- BGO (голубовато-сероватый опак, опак для режущего края)

Для транспарентных зон

- GO (серый опак)

Для транспарентных зон и для регулирования яркости опака

- WO (белый опак)

Для регулирования яркости опака

- GUM-O (опак Gum)

Опак для цветового оформления каркаса под массы GUM.

КОМПОЗИТ CERAMAGE

- Пришеечная масса

Для формирования пришеечных зон

- Опак-дентин

- Дентинная масса с высокой степенью опаковости

-Для правильного воспроизведения зоны шейки на участках, где толщина слоя очень маленькая

- Дентин

Для воспроизведения  цвета дентина

- Масса для режущего края

Для воспроизведения цвета эмали

- Транслуцент

- Т (транслуцент)

для воспроизведения транслуцентных цветов

- HVT (High-Value Translucent – транслуцент повышенной яркости)

- LVT (Low-Value Translucent – транслуцент пониженной яркости)

Последовательность транслуцентных масс LVT>T>HVT

- T-Glass

Транслуцентный материал с максимальной транслуцентностью

- BG (Blue Glass)

Светлый голубоватый Т-Glass

- GT (Grey Trans)

Серый транслуцентный материал

- СТ (Cervical Trans)

Транслуцентный материал для пришеечных зон

- СТ-А

Для цветов группы А (оранжевый цветовой тон)

- СТ-В

Для цветов группы В (желтоватый цветовой тон)

- CT-R

Для цветов группы R (красноватый цветовой тон)

- GUM-T (Gingiva Translucent)

Для транслуцентных гингивальных зон

- МОДИФИКАТОРЫ (Концентраты)

- MI (Milky)

Белая опаковая паста

Для воспроизведения молочных зон на эмали

- WE (White Enamel)

Слегка опаковая белая паста. Для краевых валиков моляров  и аппроксимальных

зон  фронтальных зубов

- OC (Occlusal)

Слегка опаковая белая паста

Для окклюзионных поверхностей моляров и т.д.

Последовательность уровня опаковости MI > WE > OC

-  AM (Amber – янтарь)

Для воспроизведения янтарных цветов.

-  AM-Y (Amber-Yellow)

Желтоватый янтарный цвет

- AM-R (Amber Red)

Красноватый янтарный цвет

- AM-V (Amber Violet)

Фиолетовый янтарный цвет

- MY (Mamelon Yellow)

Опаковая паста для воспроизведения мамелон (желтоватые)

- MP (Mamelon Pink)

Опаковая паста для воспроизведения мамелон (розовато-красный)

- GUM

Для воспроизведения цветов десны

- GUM-L

Cветлые цвета

- GUM-D

Темные цвета

- CERAMAGE ЖИДКАЯ КОМПОЗИТНАЯ ПЛАСТМАССА

Текучая паста, затекающая в самые узкие зоны. Для устранения воздушных пузырьков, заполнения промежуточных элементов мостовидных протезов и для получения детального  совпадения цвета и формы.

- MOДЕЛИРОВОЧНАЯ ЖИДКОСТЬ CERAMAGE

Специальная моделировочная жидкость для применения  в ходе нанесения слоев композита, а также для нанесения композита при корректировке после обработки отполимеризованного материала вращающимися инструментами.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- CERAMAGE OXY-BARRIER

CERAMAGE Oxy-Barrier наносится перед заключительной полимеризацией, чтобы защитить поверхность реставрации от воздействия воздуха и образования слоя, тормозящего процесс.

- CERAMAGE SEP

Изолирующая жидкость для изоляции гипсовой поверхности от композита CERAMAGE.

При изготовлении безметалловых композитных реставраций, онлеев/инлеев и вениров.

- CERAMAGE SPACER/ дистационный лак

Материал, применяемый при изготовлении безметалловых коронок, инлеев/онлеев, для создания промежутка для цемента.

- CERAMAGE CLEANER

Жидкость для чистки кисточек.

1-5. Таблицы цветов

| 1. Перечень базисных цветов |
| --- |
| Цвет | А1 | А2 | А3 | А3.5 | А4 | В1 | В2 | В3 | В4 |
| Опак | А1О | А2О | А3О | А3.5О | А4О | В1О | В2О | В3О | В4О |
| Приш.масса | - | АС1 | АС2 | - | ВС1 | ВС2 |
| Опак-дентин | ODA1 | ODA2 | ODA3 | ODA3.5 | ODA4 | ODB1 | ODB2 | ODB3 | ODB4 |
| Дентин | А1В | А2В | А3В | А3.5В | А4В | В1В | В2В | В3В | В4В |
| Реж. край | 58 | 59 | 60 | 57 | 58 | 59 | 60 |

| Цвет | С1 | С2 | С3 | С4 | D2 | D3 | D4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Опак | С1О | С2О | С3О | С4О | D2O | D3O | D4O |
| Приш.масса | - | СС1 | СС2 | DC1 | DC2 |
| Опак-дентин | ODC1 | ODC2 | ODC3 | ODC4 | ODD2 | ODD3 | ODD4 |
| Дентин | C1B | C2B | C3B | C4B | D2B | D3B | D4B |
| Реж. край | 58 | 59 | 60 | 59 | 60 | 59 |

| 2. Перечень цветов NCC (концепция натуральных цветов) |
| --- |
| Цвет | root A | R2 | R3 | R3.5 |
| Опак | root AO | R2O | R3O | R3.5O |
| Опак-дентин | ODrootA | ODR2 | ODR3 | ODR3.5 |
| Дентин | rootAB | R2B | R3B | R3.5B |
| Реж.край | 60 | 58 | 59 |

Эти дополнительные цвета являются разумным расширением классических цветовых вариантов.

Root-A (интенсивный А) – это более интенсивный цвет чем А4. Цвета Red Shift R2, R3 и R3.5 относятся к группе А и имеют красноватые цветовые тона. Так, цвет R3 имеет ту же интенсивность, но легкий красноватый оттенок.

1-6. Краски

Для индивидуальных цветовых характеристик реставраций из CERAMAGE рекомендуется использовать готовые к употреблению пастообразные краски SOLIDEX. Они предназначены для цветовых характеристик пастообразного опака и композита. Наряду с 8 базисными цветами для воспроизведения аномалий на дентине, трещин на эмали, пломб или деминерализованных зубов набор красок/Stain Set включает по 1 краске для пришеечной зоны для групп А, В, С и D. Именно в этих зонах возможно выполнить отличное воспроизведение при малой толщине слоя.

  - Комплект поставки

Набор CERAMAGE АВ

- Пре-опак (первый слой опака)   1 цвет/2 мл

- Опак (13 цветов/2 мл) А1О, А2О, А3О, А3.5О, А4О, В1О, В2О, В3О,  В4О,  МО,  BGO, GO, WO

- Пришеечные массы (4 цвета\2,6 мл) АС1, АС2, ВС1, ВС2

- Опак-дентин (9 цветов/2,6 мл) ODA1, ODA2, ODA3, ODA3.5, ODA4, ODB1, ODB2, ODB3, ODB4

- Дентин (9 цветов/2,6 мл) А1В, А2В, А3В, А3.5В, А4В, В1В, В2В, В3В, В4В

- Масса для режущего края (4 цвета/2,6 мл) 57, 58, 59, 60

- Транслуцентные массы (9 цветов/2,6 мл) T, HVT, LVT, T-Glass, BG, GT, CT-A,

CT-B, CT-R

- Модификаторы (6 цветов/2,6 мл) MI, WE, OC, AM-Y, AM-R, AM-V

- Жидкая композитная пластмасса  (5 цветов/2 мл) FODA3, F-A3B, F-root AB? F 59, F-T-Glass

- Моделировочная жидкость CERAMAGE (1 флакон/6 мл)

- Праймер M.L. (1 флакон/5 мл)

Принадлежности

- CERAMAGE Oxy-Barrier (1 флакон/10 мл)

- Изолирующая жидкость CERAMAGE Set (1 флакон/7 мл)

- CERAMAGE Spacer/дистанционный лак (1 флакон/7 мл)

- Чистящее средство CERAMAGE Cleaner (1 флакон/100 мл)

- Универсальные кисточки № 4 (1 ручка/10 насадок)

- Чаши для замешивания (10 шт.)

- Блок для замешивания (50 листов)

- Колпачок для защиты от света ( 1 шт.)

- Инструкция по применению

- Таблица цветов

- Набор инструментов для финирования и полировки CERAMAGE

- DURA-POLISH (полировочная паста – предварительная полировка)

- DURA-POLISH DIA (полировальная паста – глянцевание)

Набор CERAMAGE CD

- Опак (7 цветов/2 мл) С1О,  С2О, С3О, С4О, D2O, D3O, D4O

- Пришеечная масса (4 цвета/2,6 мл) CC1, CC2, DC1, DC2

- Опак-дентин (7 цветов/2,6 мл) ODC1, ODC2, ODC3, ODC4, ODD2, ODD3, ODD4

- Дентин (7 цветов/2,6 мл) C1B, C2B, C3B, C4B, D2B, D3B, D4B

- Инструкция по применению

Набор CERAMAGE Gum Color

- Опак (1 цвет/2 мл)  GUM-O

- Gum (3 цвета/2,6 мл) GUM-T, GUM-L, GUM-D

- Инструкция по применению

## Отдельные компоненты

- Пре-опак/первый слой опака (1 цвет/2 мл)

- Опак (25 цветов/2 мл)

- Пришеечная масса (8 цветов/2,6 мл)

- Опак-дентин (20 цветов/2,6 мл)

- Дентин (20 цветов/2,6 мл)

- Масса для режущего края (6 цветов/2,6 мл)

- Транслуцентные масы (10 цветов/2,6 мл)

- Модификаторы (10 цветов/2,6 мл)

- Жидкая композитная пластмасса (5 цветов/2 мл)

- Моделировочная жидкость CERAMAGE (1 флакон/6 мл)

- Праймер M.L. (1 флакон/5 мл)

- Oxy-Barrier CERAMAGE (1 флакон/10 мл)

- Изолирующая жидкость CERAMAGE (1 флакон/7 мл)

- Спейсер CERAMAGE/дистанционный лак (1 флакон/7 мл)

- Чистящее средство CERAMAGE (1 флакон/100 мл)

- ПРИМЕНЕНИЕ

2-1. Рекомендации по нанесению слоев

Данные по минимальной толщине слоев

## Зона фронтальных зубов

|  | Безметалловая коронка | Коронка с облицовкой |
| --- | --- | --- |
| Пришеечная зона | > 0,8 мм | > 0,8 мм |
| Вестибулярная поверхность | > 1,2 мм | > 1,2 мм |
| Язычная сторона | > 1,2 мм | - |
| Высота режущего края | 1,5 – 2,5 мм | 1,5 – 2,5 мм |
| Прочее | Вестибулярно-язычная зона: закругленный уступ Аппроксимальная зона: выраженный закругленный переход/бороздка | Толщина металлической стенки должна составлять >0,3 мм Вестибулярные зоны должны быть выполнены в форме уступа или закругленного уступа Аппроксимальные зоны должны быть выполнены в форме выраженного закругленного перехода/бороздки |

Metallfreie Krone = безметалловая коронка

Verblendkrone = облицованная коронка

## Зона боковых зубов

|  | Безметалловая коронка | Облицованная коронка | Инлей/онлей |
| --- | --- | --- | --- |
| Пришеечная зона | > 0,8 мм | > 0,8 мм | > 0,8 мм |
| Фиссуры, ямочки | > 1,2 мм | > 1,2 мм | > 1,0 мм |
| Бугорки | Премоляр > 1,2 мм Моляр > 1,5 мм | Премоляр > 1,2 мм Моляр > 1,5 мм | Премоляр > 1,2 мм Моляр > 1,5 мм |
| Ширина окклюзионной зоны | - | - | > 2 мм |
| Скос | - | - | Не требуется |
| Другое | Края должны быть препарированы с закругленной или выраженной бороздкой | Края должны быть выполнены в форме уступа или закругленного уступа Толщина материала должна составлять >0,3 мм | Края должны препарироваться с выраженной бороздкой. Препарированные края не должны быть скошены. Для полости должна быть выбрана форма коробки. Внутренние переходы полости должны быть закругленными. Препарационная граница должна находиться вне контактных точек антагонистов. |

2-2. Cхема нанесения слоев для безметалловой композитной реставрации

- Нанесение спейсера (дистанционного лака) CERAMAGE и изолирующей жидкости CERAMAGE

Нанесите спейсер (дистанционный лак) CERAMAGE на рабочую модель. Не наносить в зоне краев (после высыхания спейсер CERAMAGE становится прозрачным). Затем нанести на края изолирующую жидкость CERAMAGE и просушить.

Auftragen des CERAMAGE Spacers – нанесение спейсера (дистанционного лака) CERAMAGE

CERAMAGE Spacer nach dem Trocknen – спейсер (дистанционный лак) CERAMAGE после сушки

Auftragen von CERAMAGE Sep – нанесение изолирующей жидкости CERAMAGE

Примечание: Перед нанесением флакон с изолирующей жидкостью CERAMAGE тщательно потрясти. Поскольку спейсер и изолирующая жидкость содержат летучие компоненты, сразу после использования флакон необходимо закрыть. Если флакон не закрыт колпачком, содержимое может затвердеть.

- Нанесение и полимеризация опака

Нанести опак кисточкой, например Uni № 4 и полимеризовать светом. Опак наносить тонким слоем. Этот процесс (нанесение опака и полимеризация светом) повторить 2-3 раза, пока не будет получен желаемый цвет.

Примечание: сразу после нанесения опака почистить кисточку Uni №4, используя чистящее средство CERAMAGE. Кисточку нельзя чистить жидкостью для самоотверждаемых пластмасс

Опак не должен полимеризоваться лишь слегка. Необходимо обязательно соблюдать рекомендуемое время полимеризации.

Auftragen des Opakers – нанесение опака

- Нанесение светоотверждаемой пришеечной пасты

Пришеечная паста наносится в направлении от шейки к центру коронки, производится промежуточная полимеризация.

Auftragen der Cervikal-Paste – нанесение пришеечной пасты

- Нанесение дентина и массы для режущего края

Нанести дентин, смоделировать и произвести промежуточную полимеризацию. Затем нанести в области эмали пасту для режущего края, смоделировать и произвести промежуточную полимеризацию. Если необходимо, перед завершающей полимеризацией нанести на поверхность CERAMAGE Oxy-Barrier (см. гл. 3-4. Нанесение Oxy-Barrier).

Auftragen der Body-Paste – нанесение пастообразного дентина

Nach dem Auftragen der Body-Paste – после нанесения пастообразного дентина

Nach dem Auftragen der Incisial-Paste – после нанесения пастообразной массы для режущего края.

2-3. Схема нанесения слоев для облицованных коронок

Metallgeruest – металлический каркас

- Подготовительный этап

  - После изготовления рабочей модели как обычно подготовить восковую модель и обрезать в зоне, где будет выполнена облицовка. Нанести ретенционные перлы размером 150 µm.

  - После литья обработать каркас.

  - После обработки поверхности, подлежащей облицовке, в пескоструйном аппарате оксидом алюминия, почистить в пароструйном аппарате или в ультразвуковой ванночке.

Metallgeruest nach dem Abstrahlen mit Aluminiumoxyd – металлический каркас после обработки оксидом алюминия в пескоструйном аппарате.

- Нанесение праймера M.L.

На поверхность металлического каркаса, подлежащую облицовке, маленькой кисточкой нанести праймер M.L. и в течение 10 секунд просушить на воздухе.

Примечание: поскольку праймер M.L. содержит летучие компоненты, сразу после использования флакон необходимо плотно закрыть колпачком. Взятая жидкость должна быть сразу использована.

Кистоку Uni № 4 после нанесения праймера M.L. сразу следует почистить чистящим средством CERAMAGE. Кисточку нельзя чистить жидкостью для самоотверждаемых пластмасс.

- Нанесение пре-опака и светополимеризация

Пре-опак (первый слой опака) наносится кисточкой Uni № 4 в область подрезов ретенционных перл и светополимеризуется. Необходимо убедиться, чтобы пре-опак полностью затек в подрезы ретенционных перл.

Auftragen und Lichthaerten des Pre-Opaque – нанесение и полимеризация пре-опака

Vollstaendiges Einbringen und Lichthaerten in die Unterschnitte der Retentionsperlen – полное заполнение и светополимеризация подрезов ретенционных перлов.

- Нанесение светоотверждаемого опака

На полимеризованный пре-опак нанести кисточкой Uni № 4 опак и произвести полимеризацию. Наносится тонкий слой опака, процесс повторяется 2-3 раза (опак наносится и полимеризуется), пока металлический цвет каркаса больше не просвечивает.

Auftragen und Lichtpolymerisieren des Opaque – нанесение и светополимеризация опака

- Нанесение светополимеризуемой пастообразной пришеечной массы

Поэтапно нанести пастообразную пришеечную массу  в направлении от шейки к центру коронки, произвести промежуточную полимеризацию.

Aufbau und Lichthaerten der Cervical-Paste – моделирование и светополимеризация пастообразной пришеечной массы.

- Нанесение дентина и пастообразной массы для режущего края

Нанести пастообразный дентин, смоделировать. Затем произвести промежуточную полимеризацию. В области эмали смоделировать пастообразную массу для режущего края и полимеризовать. Если необходимо, перед заключительной полимеризацией нанести на поверхность Oxy-Barrier CERAMAGE.

Auftragen der Body-Paste – нанесение пастообразного дентина

Nach dem Auftragen der Body-Paste – после нанесения пастообразного дентина

Nach dem Auftragen der Incisal-Paste – после нанесения пастообразной массы для режущего края

2-4. Схема нанесения слоев для инлеев и онлеев

- Подготовительные этапы

  - Изготовить рабочую модель обычным способом, заблокировать подрезы или установить опору, если необходимо.

- Нанесение спейсера (дистанционного лака) CERAMAGE и изолирующей жидкости CERAMAGE

Нанесите на рабочую модель спейсер (дистанционный лак) CERAMAGE в соответствии с требованиями, например, в углах дна полости. Затем нанести изолирующую жидкость CERAMAGE на внутренние стенки и вокруг полости и просушить.

Auftragen und Trocknen des CERAMAGE Spacers – нанесение и сушка спейсера CERAMAGE

Nicht auf die Randbereiche auftragen – не наносить на зоны краев

Auftragen von CERAMAGE Sep – нанесение изолирующей жидкости CERAMAGE

- Нанесение светоотверждаемой пастообразного дентина и пастообразной массы для режущего края

Нанести пастообразный дентин и пастообразную массу для режущего края, смоделировать и полимеризовать. После моделирования нанести CERAMAGE Oxy Barrier, прежде всего на окклюзионные поверхности, и полимеризовать.

Auftragen der Body-Paste – нанесение пастообразного дентина

Auftragen der Incisal-Paste – нанесение пастообразной массы для режущего края

- ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ МАСС

3-1. Применение жидкой композитной пластмассы

Жидкая композитная пластмасса обладает более высокой текучестью чем обычные материалы для изготовления коронок и мостовидных протезов. Наносится в зонах, где нанесение композита на коронках и мостовидных протезах трудно, например, на внутренние поверхности промежуточных элементов мостовидных протезов, на полости инлеев и в области мамелон. Используя жидкую композитную пластмассу, возможно выполнить модель без образования пузырьков. Кроме того, возможно устранить пузырьки, возникшие за счет попадания воздуха.

Applikation im Bereich der Mamelons – нанесение в области мамелон

Ausbessern von Luftblasen – удаление воздушных пузырьков

Applikation am Kavitaetenboden des Inlays – нанесение на дно полости инлея

Примечание: жидкая композитная пластмасса предназначен для контуровки и моделирования на узких участках. Не использовать для моделирования больших участков.

3-2. Нанесение опака-дентина

Опак-дентин имеет те же цвета, что и пастоотбразный дентин, но является еще несколько опаковым. Применение рекомендуется, если толщина слоев настолько мала, что  закрытие опака в язычной и пришеечной зоне с помощью пастообразного дентина недостаточно.

Schichtung der Labialflaeche – нанесение слоев в вестибулярной зоне

Schichtung der Lingualflaeche – нанесение слоев в язычной зоне

Schichtung des Inzisalbereiches – нанесение слоев в области режущего края

3-3. Применение моделировочной жидкости

Специальная моделировочная жидкость применяется на этапе нанесения слоев композита. В дополнение она может быть нанесена после предварительной полимеризации или после контурирования в качестве сетки на поверхность, чтобы упростить нанесение следующего материала.

### Нанесение материала после обработки

Когда поверхности, на которые должен быть добавлен материал, предварительно или окончательно отполированы, необходимо сначала сделать их шершавыми, например, используя камни Dura-Green. Затем тщательно почистить. Затем нанести на бондинговую поверхность тонкий слой моделировочной жидкости. Добавить пасту CERAMAGE и полимеризовать.

3-4. Нанесение Oxy-Barrier

Oxy-Barrier CERAMAGE наносится, чтобы предотвратить контакт CERAMAGE с воздухом перед заключительной полимеризацией. Нанесение на поверхность композита CERAMAGE препятствует образованию поверхностного загрязненного слоя при светополимеризации.

- Нанесение на окклюзионную поверхность моляров

Нанесение Oxy-Barrier на окклюзионные поверхности и фиссуры моляров обеспечивает хорошую полимеризацию поверхности пластмассы и облегчает обработку и политуру.

- Нанесение на края коронок

Нанесение Oxy-Barrier на тонкие зоны краев облегчает обработку.

Примечание: если полимеризация произведена с Oxy Barrier CERAMAGE, перед обработкой она должна быть смыта.

- КОНТУРИРОВАНИЕ, ФИНИРОВАНИЕ и ПОЛИРОВКА

4-1. Контурирование

Композит CERAMAGE за счет высокого содержания керамического наполнителя обладает чрезвычайно высокой устойчивостью к  стиранию и отличными физическими свойствами. Для обработки полимеризованных композитных поверхностей поэтому необходимо пользоваться соответствующими вращающимися инструментами. Не рекомендуется пользоваться фрезами или грубыми алмазными инструментами! Соответствующей текстуры поверхности и полировки возможно достигнуть, используя специально разработанный набор инструментов CERAMAGE Finishing & Polishing Kit.

После светополимеризации обработать аппроксимальные зоны, окклюзионные зоны и фиссуры бором для фиссур Robot Carbide (фирма SHOFU). Затем смоделировать и контурировать поверхность композита камнем Dura-Green.

Ausarbeiten mit einem Robot Carbide Fissure Bur – обработка бором для фиссур Robot Carbide

Konturieren mit einem Dura-Green Stein – контурирование камнем Dura-Green

4-2. Обработка и полировка

После обработки использовать: для финирования - CompoMaster Coarse и для полировки фронтальной и вестибулярной поверхности, а также для полировки жевательной поверхности моляров – DURA-POLISH.

Finieren mit einem CompoMaster Coarse diamant-impraegnierten Silikonpolierer – финирование силиконовым полиром с алмазным наполнителем CompoMaster Coarse

Politur mit DURA-POLISH Al2O3- Polierpaste – полировка с использованием полировочной пасты на основе оксида алюминия DURA-POLISH

Примечание: Необходимо обязательно избегать перегрева при обработке и полировке! Отложения от кофе и никотина могут вызвать изменение цвета при недостаточно отполированных поверхностях.

4-3. Глянцевание

После полировки использовать для глянцевания Compomaster и для оптимального блеска поверхности полировочную пасту DURA-POLISH DIA.

Hochglanzpolitur mit CompoMaster – глянцевание с использованием CompoMaster

DURA-POLISH DIA, Diamant-Polierpaste zur Optimierung des Oberflaechenglanzes – алмазная полировочная паста DURA-POLISH DIA

Примечание: Для глянцевания взять алмазную полировочную пасту DURA DIA на щетку, нанести с легким нажимом, затем отполировать фетровым диском (фильц).

4-4. Изготовление

Metallfreie Frontzahnkrone – безметалловая коронка во фронтального зуба

Verblendete Frontzahnkrone – облицованная коронка фронтального зуба

Inlay auf einem Molar – инлей на моляре

Verblendkrone auf einem Molar – облицованная коронка на моляре

4-5. Предварительная обработка ретенционных поверхностей для установки безметалловых реставраций

Прежде чем реставрация из CERAMAGE будет зацементирована, следует обработать ретенционные поверхности в пескоструйном аппарате при давлении воздуха примерно 0,1 – 0,2 Мра (примерно 1-2 бара). При обработке в пескоструйном аппарате следить за тем, чтобы краевые участки не были повреждены.

4-6. Корректировка формы и цвета после изготовления – моделировочная жидкость

Отполимеризованные и отполированные поверхности перед дальнейшим нанесением масс должны быть сделаны шершавыми механическим способом (например, путем обработки в пескоструйном аппарате оксидом алюминия). Нанесите на сухую очищенную поверхность сетку из моделировочной жидкости. В зависимости от желаемой корректировки моделируется дополнительный композит и полимеризуется в соответствии с таблицей полимеризации.

5. Технические характеристики

5-1. Время полимеризации

| Процесс | Solidilite EX | UNI-XS Dentacolor XS Kulzer |
| --- | --- | --- |
| Пре-опак | 1 мин | 1,5 мин |
| Опак | 3 мин | 3 мин |
| Композит (предварительная полимеризация) | 1 мин | 1,5 мин |
| Жидкая композитная пластмасса (предварительная полимеризация) | 1 мин | 1,5 мин |
| Промежуточный элемент моста | 3 мин | 3 мин |
| Окончательная полимеризация | 5 мин | 3 мин |

| Процесс | Liculite/de Tray Polylux HDS 400/Dreve | Labolight LV II + LVIII GC |
| --- | --- | --- |
| Пре-опак | 3 мин | 2 мин |
| Опак | 5 мин | 3 мин |
| Композит (предварительная полимеризация) | 3 мин | 2 мин |
| Жидкая композитная пластмасса (предварительная полимеризация) | 3 мин | 2 мин |
| Промежуточный элемент моста | 5 мин | 3 мин |
| Окончательная полимеризация | 10 мин | 5 мин |

Примечание: Полимеризация CERAMAGE может осуществляться во всех рекомендованных фирмой SHOFU полимеризационных приборах. Соответствующие типы приборов и время полимеризации указаны в таблице полимеризации. Чтобы обеспечить требуемую для материала полимеризацию масс CERAMAGE, необходимо оптимально располагать объекты относительно источников света. Соблюдайте рекомендации соответствующих изготовителей.

5-2. Глубина полимеризации

| Система | Цвет | Время полимеризации (Solidilite EX) | Глубина полимеризации (мм) |
| --- | --- | --- | --- |
| Пре-опак |  | 1 мин | 1,6 |
| Опак | А1О | 3 мин | 0,24 |
|  | А3О | 3 мин | 0,21 |
|  | А4О | 3 мин | 0,20 |
| Пришеечная масса | АС1 | 1 – 5 мин | 1,3 – 1,8 |
|  | АС2 | 1 – 5 мин | 1,0 – 1,4 |
| Опак-дентин | ODA | 1 – 5 мин | 1,8 – 2,5 |
|  | ODA3 | 1 – 5 мин | 1,5 – 2,1 |
|  | ODA4 | 1 – 5 мин | 1,2 – 1,6 |
| Дентин | А1В | 1 – 5 мин | 2,5 – 3,4 |
|  | А3В | 1 – 5 мин | 1,8 – 2,6 |
|  | А4В | 1 – 5 мин | 1,8 – 2,5 |
| Пришеечная масса | 56 | 1 – 5 мин | 4,2 – 6,8 |
|  | 59 | 1 – 5 мин | 4,0 – 5,8 |
|  | 61 | 1 – 5 мин | 3,8 – 5,5 |
| Транслуцентная масса | T | 1 – 5 мин | 5,5 – 8,6 |
|  | T-Glass | 1 – 5 мин | 6,2 – 9,6 |
| Модификаторы (концентраты) | MI | 1 – 5 мин | 2,4 – 3,4 |
|  | ОС | 1 – 5 мин | 3,7 – 6,3 |
|  | AM-Y | 1 – 5 мин | 3,2 – 4,6 |
|  | MY | 1 – 5 мин | 1,6 – 2,4 |
|  | GUM-D | 1 – 5 мин | 1,4 – 2,0 |
| Опак-дентин | F-ODA3 | 1 – 5 мин | 1,6 – 2,2 |
| Дентин | F-A3B | 1 – 5 мин | 2,0 – 2,7 |
| Масса для режущего края | F-59 | 1 – 5 мин | 4,3 – 6,1 |
| Транслуцент | F-T-Glass | 1 – 5 мин | 6,6 – 10,4 |

5-3. Физические свойства

|  | CERAMAGE Композит для Коронок/мостов | CERAMAGE Жидкая композитная пластмасса | SOLIDEX Композит для коронок и мостов | Метод Тестирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Твердость по Викерсу (МРа) | 726 | 392 | 422 | Основаны на результатах исследований фирмы SНOFU |
| Предел прочности на изгиб (МРа) | 146 | 132 | 75 |  |
| Модуль изгиба (GРa) | 10,7 | 6,0 | 5,7 |  |
| Предел прочности при сжатии (МРа) | 354 | 303 | 314 |  |
| Предел прочности на растяжение МРа | 62 | 58 | 48 |  |
| Усадка при полимеризации (Vol. %) | 2,5 | 3,3 | 2,5 |  |
| Абразивность при пользовании зубной щеткой % | 0,43 | 0,74 | 0,39 |  |
| Абразивность эмали антагониста (µm) | 3,2 | 2,5 | 4,8 |  |
| Время обработки Флюоресцентность 2000 lx | > 30 | 25 | > 30 |  |

5-4. Прочность соединения

| CERAMAGE | SOLIDEX | Метод тестирования |
| --- | --- | --- |
| 11,9 | 10,2 | Основано на результате теста фирмы SHOFU |

6.ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

6-1. Важная информация

- Применять CERAMAGE только в соответствии с рекомендуемыми показаниями.

- CERAMAGE может использоваться только специалистами в области стоматологии.

- Не использовать после истечения срока годности (см. упаковку и этикетку).

- Хранить CERAMAGE вдали от открытого пламени или высокой температуры, при комнатной температуре (1 - 30° С/34 - 86° F).

- Использовать продукт только в хорошо проветриваемых помещениях.

- При обработке и полировке рекомендуется пользоваться защитными очками.

- При обработке и полировке необходимо отсасывающее устройство, чтобы предотвратить вдыхание пыли, образующейся при шлифовании.

6-2. Меры предосторожности

- При появлении аллергических реакций, например, появление сыпи или раздражение на коже, необходимо незамедлительно приостановить применение продукта и проконсультироваться у врача.

- Избегайте контакта с кожей и глазами. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

- У потребителей, которые имеют частый контакт с природным каучуком, существует повышенный риск развития аллергии на каучук. Поэтому применять спейсер CERAMAGE следует осмотрительно.

6-3. Источники опасности

- Пре-опак, опак содержат 2 НЕМА.

- Праймер M.L., чистящее средство CERAMAGE содержат ацетон.

- Изолирующая жидкость CERAMAGE, чистящее средство CERAMAGE содержат этанол.

6-4. Информация для потребителей

- Емкости, содержащие продукт, после использования должны быть плотно закрыты. Убедитесь, что крышка плотно закрыта перед тем, как поставить продукт на хранение.Кисточку после использования почистить чистящим средством для кисточек (чистящее средство CERAMAGE).

- Следует избегать прямого попадания света на материал, например солнечного света или света от рабочей лампы при работе с ним, поскольку это может ускорить полимеризацию пасты.

- Чтобы избежать образования воздушных пузырьков в процессе смешивания и процессов ухудшения свойств материала, никогда не смешивайте этот композит с другими композитами для коронок и мостовидных протезов. Пластмассу-пасту также никогда не смешивать с другими материалами.

- Никогда не наносить на поверхности реставраций из этого материала средств для ускорения переработки пластмассы.

- Материал следует закрывать защитным колпачком от света, если он длительное время находится в чаше для замешивания или на блоке для замешивания.

- Жидкая композитная пластмасса предназначена для применения на узких участках, как например, для заполнения пустот, когда образуются пузырьки, для тонкой припасовки формы и т.д. Она не может применяться для полного моделирования реставраций или поверхностей коронок и мостовидных протезов.

- Флакон с изолирующей жидкостью CERAMAGE перед употреблением необходимо потрясти и наносить, после того, как растворился осадок.

- Спейсер CERAMAGE сразу после использования снова плотно закрыть крышкой, иначе содержимое может затвердеть.

- Время полимеризации ориентировано на полимеризационный прибор “SOLIDILITE EX”. Если используется другой полимеризационный прибор, следуйте рекомендациям производителя, чтобы обеспечить полную полимеризацию материала.

6-5. Прочая информация

- Поверхность установленной реставрации может изменить цвет в зависимости от питания и гигиены полости рта или на ней могут образовываться отложения. Пациента необходимо инструктировать о необходимости ежедневной гигиены полости рта.

6-6. Противопоказания

- Бруксизм

- Неправильная окклюзия

- Окклюзия с ранними контактами

- Отсутствие окклюзионного контакта на переходе металл-композит