Retentionsperlen 150/ Dosierstift

Ретенционные перлы 150/Дозировочный карандаш

Эта ретенционная система, включающая ретенционные перлы размером 150 микрон, клей для ретенционных перл и дозировочный карандаш, разработана для более рационального нанесения и создания ретенционных зонах при изготовлении металлических каркасов для облицовки композитом.

Особенности

* Диаметр ретенционных перлов в 150 микрон является оптимальным для создания ретенционных зон при малой толщине стенок

* Перлы имеют белый цвет, поэтому легко различимы на восковой поверхности

* Консистенция клея для ретенционных перл позволяет наносить его тонким слоем

* Дозировочный карандаш позволяет наносить перлы целенаправленно в необходимых

зонах

Применение

* Наносите клей для ретенционных перлов на ретенционные зоны подлежащей облицовке поверхности максимально тонким слоем

* Сразу после этого нанесите перлы максимально равномерно, без передозировки и без больших промежутков. Используя дозировочный карандаш возможно путем нажатия металлической кнопки целенаправленно нанести перлы

* Производите паковку обычным способом и литье в соответствии с рекомендациями

изготовителя сплава. Перлы полностью выгорают при подогреве муфеля

Рекомендации

* Не наносите на подлежащую облицовке поверхность средство для снятия напряжения, поскольку оно изолирует клей от перлов

* Закрывайте флакон с клеем сразу после использования, чтобы предотвратить испарение жидкости. (Разбавитель в системе не предусмотрен).

* Другие области применения, не указанные в настоящей инструкции, исключаются

Дозировочный карандаш

* Дозировочный карандаш предназначен только для нанесения ретенционных перл размером 150 микрон. Не используйте карандаш для перлов другого размера!

* Для наполнения отвинтите металлический колпачок на конце карандаша и введите

горлышко флакона с перлами.

Предостережения

* При контакте с кожей возможна повышенная чувствительность.

* В случае попадания клея на кожу или одежду следует тщательно промыть водой и

чистить ацетоном или жидкостью для пластмасс горячей полимеризации.

* Избегайте попадания в глаза. При попадании в глаза тщательно промойте водой

и обратитесь к врачу.

* Храните продукт вдали от источников огня.

* Пользуйтесь клеем в хорошо проветриваемых помещениях.