Фирма SHOFU

Система керамики Vintage ZR

Инструкция по применению

Система керамики VINTAGE ZR разработана в соответствии с новейшими познаниями в технологии по работе с керамикой специально для изготовления безметалловых реставраций на основе сверхпрочных каркасов из окиси циркония.

Комбинация этих керамических материалов открывает неограниченные возможности при изготовлении коронок и мостовидных протезов, имеющих естественный вид.

Опак-лайнеры обеспечивают соединение с каркасами из оксида циркония и специфический для пациента цвет за счёт устранения влияния белого цвета.

Кроме того, отлично воспроизводятся оптические свойства естественных зубов за счёт микродисперсной структуры частиц масс эмали и транслуцентных масс с опаловым эффектом VINTAGE ZR.

Содержание

- Рекомендации

- Компоненты системы

- Применение

- Особые рекомендации по применению для различных керамических масс

4-1. Плечевая масса VINTAGE ZR

4-2. Пришеечные транслуцентные массы VINTAGE ZR

4-3. Керамика для реставрации отбеленных зубов

4-4. Корректировочные массы VINTAGE ZR

- Спецификации

5-1. Параметры обжига

5-2. Технические характеристики

- Сбои в работе и их устранение

- Рекомендации

Общие рекомендации

- При обработке и полировке рекомендуется ношение защитных очков.

- При обработке и полировке необходимо отсасывающее устройство, чтобы избежать вдыхания пыли, образующейся при шлифовании.

- Этот продукт применяется только в соответствии с рекомендуемыми показаниями.

- Этот продукт может использоваться только специалистами, работающими в области стоматологии.

Меры предосторожности

- При появлении аллергических реакций, например, сыпь или воспаления на коже, немедленно прекратить использование продукта и проконсультироваться с врачом.

- Компоненты системы

2-1. Воспроизведение естественного цвета

- Благодаря обширному предложению специальных модификаторов, например, пришеечные транслуцентные массы или транслуцентные массы с опаловым эффектом, возможно изготавливать эстетические реставрации.

- Естественные эффекты эмали воспроизводятся уже с помощью простой двухслойной техники за счет применения масс для режущего края с опаловым эффектом.

- Высокая степень соответствия выбранного цвета зуба достигается при использовании опака-лайнера (модификатор цвета культи), независимо от того, какой цвет зуба воспроизводится.

2-2. Флуоресцентность как у естественных зубов

- VINTAGE ZR имеет естественную флуоресцентность и не содержит урана. Поэтому

для этих масс характерна особая биологическая совместимость.

- Плечевые массы и пришеечные транслуцентные массы обладают более интенсивной флуоресцентностью, что позволяет проще выполнять реставрации с пришеечными зонами, имеющими естественный вид.

2-3. Система и цвета

| Система | Цвета |
| --- | --- |
| Опак-лайнер (модификатор цвета культи) 23 цвета 5 гр | А1О, A2O, A3O, A3.5O, A4O, rootAO, B1O, B2O, B3O, B4O, C1O, C2O, C3O, C4O, D2O, D3O, D4O, W1O, W2O, W3O, OM-Y, OM-LP, OM-DP |
| Опак-дентин (9 цветов) 15 и 50 гр | OD-N, OD-A3, OD-root A, OD-B2, OD-B4, OD-C2, OD-C4, OD-D3, OD-W1 |
| Плечевые массы (11 цветов) 15 гр | CLM, NM, A3M, rootAM, B2M, B4M, C2M, C4M, D3M, LPM, W1M |
| Дентин (20 цветов) 15 и 50 гр | A1B, A2B, A3B, A3.5B, A4B, rootAB, B1B, B2B, B3B, B4B, C1B, C2B, C3B, C4B, D2B, D3B, D4B, W1B, W2B, W3B |
| Массы с опаловым эффектом (5 цветов) 15 и 50 гр | Опал 56, опал 58, опал 59, опал 60 |
| Модификаторы масс с опаловым эффектом (8 цветов)15 и 50 гр | Опал Т, опал SL, опал WE, опал Ml, опал OC, опал AM-R, опал AM-Y, опал AM-V |
| Модификаторы масс для режущего края (5 цветов) 15 и 50 гр | BT, OT, PT, GT, T-Glass |
| Пришеечные массы (4 цвета) 15 и 50 гр | AC, BC, CC, DC |
| Транслуцентные пришеечные массы (5 цветов) 15 и 50 гр | CT-CL, CT-W, CT-A, CT-B, CT-R |
| Цветовые модификаторы (8 цветов) 15 гр | MP, MY, Mlv, RED, Y, O, G, W |
| Gum (2 цвета) 15 гр | Gum-LP, Gum-DP |
| Корректировочные массы (3 цвета) 15 гр | Add-On B, Add-On T, CPM Fine |

► 1. Опак-лайнер, модификатор цвета культи (23 цвета по 5 гр)

Опак-лайнер применяется для создания базисного цвета.

Опак-лайнер – это пасты, вязкость которых может регулироваться путём добавления жидкости для Opaque Liner. Они могут наноситься тонкими слоями и закрывают цвет опорных зубов с измененным цветом или штифтовые конструкции. При этом они создают базисный цвет каркаса из оксида циркония. Для цветовой модификации имеется три модификатора.

- OM-Y – желтоватый цветовой тон

- OM-LP – светло-розовый цветовой тон

- OM-DP – темно-розовый цветовой тон

► 2. Опак-дентин (9 цветов, по 15 и 50 гр)

Эти массы обладают тем же цветовым эффектом как и дентины, но имеют более высокую степень опаковости.

Они применяются, например, при изготовлении фронтальных мостовидных протезов, когда с язычной или гингивальной стороны в области промежуточного элемента есть лишь ограниченное место для керамики.

- OD-N – керамика-разбавитель, предназначена для осветления и просто примешивается к стандартным опак-дентинам.

- OD-W1 – для воспроизведения цвета отбеленных зубов

► 3. Плечевые массы (11 цветов по 15 гр)

Эти массы имеют ту же цветовую ориентировку что и дентины. Их обжиг, однако, производится при более высокой температуре, они обладают более высокой флуоресцентностью. Они могут использоваться для коррекции краевых зон каркасов из оксида циркония или для формирования керамического плеча.

- CLM – транспарентная масса может применяться в чистом виде или примешиваться к стандартным плечевым массам для получения желаемой транспарентности

- NM – нейтральная светлая (беловатая) масса, примешивается к плечевым массам

- LPM – светло-розовый цветовой тон, примешивается к плечевым массам

- W1M – для воспроизведения цвета отбеленных зубов

► 4. Дентин (20 цветов по 15 и 50 гр)

С помощью этих керамических масс воспроизводятся цвета дентина.

► 5. Массы с опаловым эффектом (5 цветов по 15 и 50 гр)

Эти эмали обеспечивают светопроводимость как в естественной эмали (опаловый эффект).

Нанесенные двумя слоями, дополнительно к дентинным массам, эти керамические массы обеспечивают цвета эмали, имеющие естественный вид.

► 6. Модификаторы с опаловым эффектом (8 цветов по 15 и 50 гр)

Эти модификаторы эмали обеспечивают светопроводимость в области режущего края, выглядящую естественной (опаловый эффект).

OPAL T – стандартная транслуцентная масса с опаловым эффектом

OPAL SL (Superlucent) – слегка голубоватая транслуцентная масса с повышенным опаловым эффектом

OPAL WE (White Enamel) – беловато-мутная керамическая масса для краевых и аппроксимальных зон

OPAL Ml (Milky) – керамическая масса молочного цвета для воспроизведения бугорков моляров или беловатых зон

OPAL OC (Occlusal) – слегка мутная керамическая масса для применения в окклюзионной области

OPAL AM-R (Amber Red) – красновато-оранжевый цвет. Транслуцентная масса для воспроизведения эффектов эмали

OPAL AM-Y (Amber Yellow) – желтовато-оранжевый цвет. Транслуцентная масса для воспроизведения эффектов эмали

OPAL AM-V (Amber Violet) – слегка фиолетово-оранжевый цвет. Керамическая масса для воспроизведения эффектов эмали

► 7. Модификаторы эмали (5 цветов по 15 и 50 гр)

Транслуцентные модификаторы без опалового эффекта.

ВТ (Blau Transluzent) – голубоватая транслуцентная масса

ОТ (Orange Transluzent) – транслуцентная масса оранжевого цвета

РТ (Pink Transluzent) – транслуцентная масса розового цвета

GТ (Grau Transluzent) – сероватая транслуцентная масса

Т-Glass – очень транспарентная керамическая масса (прозрачность стекла)

► 8. Пришеечные массы (4 цвета по 15 и 50 гр)

Пришеечные массы для воспроизведения цветовых тонов в пришеечной области. За счет примешивания к дентину особенно интенсивные цветовые тона, например, А4 или В4 достигаются быстрее.

► 9. Пришеечные транслуцентные массы (Cervical Trans, 5 цветов по 15 и 50 гр)

При использовании транслуцентных пришеечных масс воспроизводятся цвета с более глубокой транслуцентностью в пришеечной зоне и создаются гладкие поверхности для лучшей адаптации тканей. Они имеют более низкую точку трансформации стекла и обладают бóльшей флуоресцентностью.

CT-CL – транслуцентная керамическая масса

CT-W – слегка беловатая транслуцентная масса для воспроизведения беловатых пришеечных зон

CT-A – оранжевая транслуцентная масса, которая при смешивании с СТ-СL применяется для воспроизведения цветов группы А

CT-B - желтоватая транслуцентная масса, которая при смешивании с СТ-СL применяется для воспроизведения цветов группы В

CT-R - красноватая транслуцентная масса, которая при смешивании с СТ-СL применяется для воспроизведения цветов группы R*

* Расцветка для Red Shift Vintage Halo

► 10. Цветовые модификаторы (8 цветов по 15 гр)

Эти модификаторы могут использоваться в чистом виде или примешиваться к дентину.

МР (Mamelon Pink) – интенсивная керамическая масса розового цвета для формирования мамелон в области режущего края у молодых пациентов

MY (Mamelon Yellow) – интенсивная желтоватая керамическая масса для формирования мамелон в области режущего края у пациентов зрелого возраста

Mlv (Mamelon Ivory) - интенсивная керамическая масса цвета слоновой кости для формирования мамелон в области режущего края у пациентов среднего возраста

RED (Red) – модификатор розового цвета

Y (Yellow) - модификатор желтоватого цвета

O (Orange) - модификатор оранжевого цвета

G (Grey) - модификатор сероватого цвета

W (White) - модификатор беловатого цвета

► 11. GUM (2 цвета по 15 гр)

Эти керамические массы розового цвета предназначены для воспроизведения десны. С учетом более низких температур обжига они могут обжигаться после обжига стандартных масс.

Gum-LP (Light Pink) – десневая масса светло-розового цвета

Gum-DP (Dark Pink) – десневая масс темно-розового цвета

► 12. Корректировочные массы ( 3 цвета по 15 гр)

Могут использоваться в малых количествах для коррекции после контурирования или глазурования.

ADD-ON B – корректировочная масса для дентина, цвет А3В

ADD-ON T – транслуцентная корректировочная масса для зоны режущего края

CPM Fine – более мелкодисперсная чем ADD-ON B. Применяется для коррекции края после глазурования.

► 13. Жидкость для опак-лайнера АL/ZR (3 мл)

Для замешивания опак-лайнера и регулирования консистенции пасты.

► 14. Моделировочная жидкость Vintage (50 мл, 500 мл)

Жидкость для замешивания керамических масс Vintage (кроме опак-лайнера)

Она препятствует быстрому высыханию замешанных масс и улучшает рабочие свойства при нанесении слоев.

► 15. Моделировочная жидкость Vintage СРМ (3 мл)

Жидкость для замешивания плечевой массы и корректировочной массы.

► 16. Изолирующая жидкость для плечевых масс Vintage ( 7 мл)

В результате нанесения на гипсовую модель керамика легко снимается с нее.

► 17. Расцветки Vintage АL/ZR (7 шт)

Технические расцветки для всех керамических масс АL/ZR

| Опак-лайнер | 20 цветов |
| --- | --- |
| Дентин | 20 цветов |
| Эмаль | 18 цветов |

(массы с опаловым эффектом, модификаторы с опаловым эффектом, модификаторы эмали)

- Плечевая масса (вкл. СРМ Fine) 12 цветов

| Опак-дентин | 9 цветов |
| --- | --- |
| Цветовые модификаторы | 13 цветов |

(модификаторы опак-лайнера, цветовые модификаторы, Gum)

| Пришеечные массы | 11 цветов |
| --- | --- |

(Пришеечные массы, транслуцентные пришеечные массы, корректировочные массы ADD-ON B, ADD-ON Т).

2-5. Наборы и отдельные компоненты

| Набор VINTAGE ZR AB | 34 цвета |
| --- | --- |

◙ Опак-лайнер (10 цветов/5 гр): А1О, А2О, А3О, А3.5О, А4О, root АО, В1О, В2О, В3О, В4О

◙ Пришеечная масса (2 цвета/15 гр): АС, ВС

◙ Дентин (10 цветов/15 гр): А1В, А2В, А3В, А3.5В, А4В, root АВ, В1В, В2В, В3В, В4В

◙ Опак-дентин (5 цветов/15 гр): OD-N, OD-A3, ОD-rootA, OD-B2, OD-B4

◙ Эмали с опаловым эффектом (4 цвета/15 гр): Opal 57, Opal 58, Opal 59, Opal 60

◙ Модификатор с опаловым эффектом (1 цвет/15 гр): Opal Т

◙ Корректировочная масса (2 цвета/15 гр): ADD-ON B, ADD-ON Т

◙ Жидкость для опак-лайнера АL/ZR (1 флакон/3 мл)

◙ Моделировочная жидкость Vintage (1 флакон/50 мл)

Набор VINTAGE ZR CD 19 цветов

◙ Опак-лайнер (7 цветов/5 гр): С1О, С2О, С3О, С4О, D2О, D3О, D4О

◙ Пришеечная масса (2 цвета/15 гр): СС, DС

◙ Дентин (7 цветов/15 гр): С1В, С2В, С3В, С4В, D2В, D3В, D4В

◙ Опак-дентин (3 цвета/15 гр): OD-С2, OD-С4, OD-D3

◙ Жидкость для опак-лайнера АL/ZR (1 флакон/3 мл)

Набор VINTAGE ZR для репродукции отбеленных зубов (Whitening)

◙ Опак-лайнер (3 цвета/5 гр): W1O, W2O, W3O

◙ Дентин (3 цвета/15 гр): W1B, W2B, W3B

◙ Опак-дентин (2 цвета/15 гр): OD-N, OD-W1

◙ Эмали с опаловым эффектом (2 цвета/15 гр): Opal 56, Opal 57

◙ Модификатор с опаловым эффектом (1 цвет/15 гр) Opal T

◙ Жидкость для опак-лайнера АL/ZR (1 флакон/3 мл)

Набор модификаторов эмали VINTAGE ZR

◙ Модификатор с опаловым эффектом (8 цветов/15 гр): Opal T, Opal SL, Opal WE, Opal Ml, Opal OC, Jpal AM-R, Opal AM-Y, Opal AM-V

◙ Модификатор эмали (5 цветов/15 гр): BT, OT, PT, GT, T-Glass

◙ Транслуцентные пришеечные массы (5 цветов/15 гр): CT-CL, CT-W, CT-A, CT-B, CT-R

Набор плечевых масс VINTAGE ZR

◙ Плечевая масса (10 цветов/15 гр): CLM, NM, A3M, rootAM, B2M, B4M, C2M, C4M, D3M, W1M

◙ Модификатор (1 цвет/15 гр): LPM

◙ Корректировочная масса (2 цвета/15 гр): ADD-ON B, CPM Fine

◙ Моделировочная жидкость VINTAGE CPM (1 флакон/3 мл)

◙ Изолирующая жидкость для плечевых масс VINTAGE (1 штифт/7 мл)

Набор цветовых модификаторов VINTAGE ZR

◙ Модификатор опак-лайнера (3 цвета/5 гр): OM-Y, OM-LP, OM-DP

◙ Цветовые модификаторы (8 цветов/15 гр): MP, MY, Mlv, RED, Y, O, G, W

◙ Десневые массы Gum (2 цвета/15 гр): Gum-LP, Gum-DP

Отдельные компоненты

| Опак-лайнер | 23 цвета/5 гр |
| --- | --- |
| Плечевая масса | 11 цветов/15 гр |
| Опак-дентин | 9 цветов/15 гр, 50 гр |
| Дентин | 20 цветов/15 гр, 50 гр |

- Массы с опаловым эффектом 5 цветов/15 гр, 50 гр

- Модификатор масс с опаловым эффектом 8 цветов/15 гр, 50 гр

- Модификатор эмали 5 цветов/15 гр, 50 гр

- Цветовой модификатор 8 цветов/15 гр

- Пришеечные массы 4 цвета/15 гр, 50 гр

- Транслуцентные пришеечные массы 5 цветов/15 гр, 50 гр

- Gum (десневые массы) 2 цвета/15 гр

- Корректировочные массы 3 цвета/15 гр

Принадлежности

- Жидкость для опак-лайнера Vintage AL/ZR 3 мл

- Моделировочная жидкость Vintage 50 мл, 500 мл

- Моделировочная жидкость Vintage СРМ 3 мл

- Изолирующая жидкость для плечевых масс Vintage, штифт 7 мл

- Изолирующая жидкость для плечевых масс Vintage, флакон 10 мл

- Технические расцветки Vintage AL/ZR (7 шт.)

- опак-лайнер

- дентин

- эмаль (массы с опаловым эффектом, модификаторы с опаловым эффектом,

модификаторы эмали)

- плечевые массы

- опак-дентин

- цветовые модификаторы (модификатор опак-лайнера, цветовой модификатор)

- пришеечные массы, транслуцентные пришеечные массы, корректировочные массы

- SHOFU DIE COLOR CHECKER

Светоотверждаемый композит для контроля цвета культи

- Shofu Die Color Checker 7 шветов

- Расцветка Shofu Die Color Checker 1 комплект

- Стержень Shofu Die 30 шт.

- Изолирующая жидкость для керамики Vintage 10 мл

- Кисточка №1 1 шт.

3-1. Цветовые таблицы VINTAGE ZR

Таблица 1 – базисные цвета

| Цвет | А1 | А2 | А3 | А3.5 | А4 | rootА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Опак-лайнер | А1О | А2О | А3О | А3.5О | А4О | rootАО |
| Пришеечная масса | - | - | А3В:2 АС:1 | А3.5В:1 АС:1 | А4В:1 АС:1 | АС |
| Дентин | А1В | А2В | А3В | А3.5В | А4В | rootАВ |
| Эмаль с опаловым эф. | 57 | 57 | 59 | 59:1 60:1 | 60 | 60 |

| Цвет | В1 | В2 | В3 | В4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Опак-лайнер | В1О | В2О | В3О | В4О |
| Пришеечная масса | - | - | В3В:1 ВС:1 | ВС |
| Дентин | В1В | В2В | В3В | В4В |
| Эмаль с опаловым эф. | 57 | 58 | 59 | 60 |

| Цвет | С1 | С2 | С3 | С4 | D2 | D3 | D4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Опак-лайнер. | C1O | C2O | C3O | C4O | D2O | D3O | D4O |
| Пришеечная масса | - | C2B:2 CC:1 | C3B:1 CC:1 | CC | D2B:1 DC:1 | D3B:1 DC:1 | DC:2 BC:1 |
| Дентин | C1B | C2B | C3B | C4B | D2B | D3B | D4B |
| Эмаль с опаловым эф. | 58 | 58 | 59 | 60 | 58 | 59 | 59 |

Таблица 2 – цвета отбеленных зубов

| Цвет | W1 | W2 | W3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Опак-лайнер | W1O | W2O | W3O |
| Пришеечная масса | - | - | - |
| Дентин | W1B | W2B | W3B |
| Эмаль с опаловым эф. | 56 | 56:2 57:1 | 56:1 57:2 |

Таблица 3 – цвета опак-дентина

| Цвет | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | root |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | OD-N | OD-N:1 OD-A3:1 | OD-A3 | OD-A3:2 OD-rootA:1 | OD-A3:1 OD-rootA:2 | OD-rootA |
| B | OD-N:1 OD-B2:1 | OD-B2 | OD-B2:1 OD-B4:1 | - | OD-B4 | - |
| C | OD-N:1 OD-C2:1 | OD-C2 | OD-C2:1 OD-C4:1 | - | OD-C4 | - |
| D | - | OD-N:1 OD-D3:1 | OD-D3 | - | OD-D3:1 OD-B4:1 | - |
| W | OD-W1 | OD-W1:2 OD-N:1 | OD-W1:1 OD-N:2 | - | - | - |

Таблица 4 – цвета плечевых масс

| Цвет | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | root |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | NM | NM:1 A3M:1 | A3M | A3M:2 rootAM:1 | A3M:1 rootAM:2 | root AM |
| B | NM:1 B2M:1 | B2M | B2M:1 B4M:1 | - | B4M | - |
| C | NM:1 C2M:1 | C2M | C2M:1 C4M:1 | - | C4M | - |
| D | - | NM:1 D3M:1 | D3M | - | D3M:1 B4M:1 | - |
| W | W1M | W1M:2 NM:1 | W1M:1 NM:2 | - | - | - |

3-2. Каркасы из оксида циркония

После коррекции каркаса из оксида циркония он обрабатывается в пескоструйном аппарате оксидом алюминия (примерно 50 μm) под давлением 2-3 бара. Затем производится чистка в ультразвуковой ванночке и обжиг в соответствии со следующей таблицей:

Atmosphaerischer Brand = обжиг без вакуума

Haltezeit = время выдержки

| Рис.1 | Рис. 2 | Рис. 3 |
| --- | --- | --- |

Рис. 1 Шлифование алмазными шлифовальными инструментами. Рис. 2 Придание формы и финирование алмазным полиром (CoreMaster) Рис. 3 После тепловой обработки Рис. 4 Тепловая обработка каркасов из оксида циркония

Рис. 4

► Обратить внимание

- Чтобы избежать перегрева при обработке, следует охлаждать водой и шлифовать на низких оборотах.

- После обработки необходима тепловая обработка.

► Рекомендация

Для других безметалловых керамических систем, как стеклоинфильтрируемых каркасов или каркасов из оксида алюминия, рекомендуется керамическая масса Vintage AL.

► Базовое нанесение слоев 1 ( с опак-лайнером)

С учетом различных методов изготовления каркасов из оксида алюминия могут возникнуть различия в цвете каркаса и транслуцентности. Поэтому рекомендуется привести цвет каркаса в соответствие с желаемым цветом зуба перед первым нанесением дентина.

► Frontzahn = фронтальный зуб

Opal Enamel = эмаль с опаловым эффектом

Body = дентин

Zirkonoxidkappe = колпачок из оксида циркония

Opaque Liner = опак-лайнер

Cervical = пришеечная масса

►Seitenzahn = боковой зуб

Opal Occlusal = модификатор с опаловым эффектом (Occlusal)

Opal Enamel = эмаль с опаловым эффектом

Body = дентин

Zirkonoxidkappe = колпачок из оксида циркония

Opaque Liner = опак-лайнер

Cervical = пришеечная масса

Orange = оранжевый

Структура слоев с использованием опак-лайнера.

► Базовое нанесение слоев 2 (без опак-лайнера)

Если нет культей с измененным цветом или цвет каркаса соответствует желаемому цвету зуба, не нанося опак-лайнер, возможно наносить тонким слоем в направлении от пришеечной зоны к режущему краю с уменьшением толщины слоя пришеечную керамическую массу. Для более темных цветов перед этим могут быть нанесены краски, которые фиксируются при обжиге.

► Frontzahn = фронтальный зуб

Opal Enamel = эмаль с опаловым эффектом

Body = дентин

Zirkonoxidkappe = колпачок из оксида циркония

Cervical = пришеечная масса

►Seitenzahn = боковой зуб

Opal Occlusal = модификатор с опаловым эффектом (Occlusal)

Opal Enamel = эмаль с опаловым эффектом

Body = дентин

Zirkonoxidkappe = колпачок из оксида циркония

Cervical = пришеечная масса

Orange = оранжевый

Структура слоев без использования опак-лайнера.

► Рекомендация:

Базисный цвет каркаса.

Для создания базисного цвета на каркасе из оксида алюминия рекомендуется применение опак-лайнера. Индивидуальные цветовые характеристики каркасов могут быть выполнены красками для керамики.

► Придание базисного цвета с использованием опак-лайнера

(1.) Нанесение первого слоя опака

При наличии культей с измененным цветом или штифтовых конструкций темные зоны должны быть закрыты опак-лайнером. Опак-лайнер наносится тонким слоем на всю поверхность каркаса из оксида алюминия, затем производится обжиг.

(2.) Нанесение второго слоя опака

После обжига первого слоя опак-лайнера наносится второй слой, покрывающий колпачок, затем производится обжиг.

► Обратить внимание:

- Чтобы жидкость в опак-лайнере не отделялась, перед использованием всегда следует помешать массу.

- В случае появления пузырьков сделайте следующее:

- Избегайте нанесение опак-лайнера толстыми слоями.

- Перед обжигом необходима тщательная просушка.

- Избегайте установки колпачков на горячем трегере.

(3.) Обжиг пришеечной массы

Пришеечную керамическую массу нанести в пришеечной зоне и произвести обжиг.

► Рекомендация

Базисный цвет опак-лайнера может регулироваться путем применения красок фирмы ШОФУ (цвета 41-49).

► Нанесение слоев без использования опак-лайнера

- Нанесение пришеечных керамических масс

Если цвет культи не изменен или если цвет каркаса уже соответствует выбранному цвету зуба, можно работать без опак-лайнера. В этих случаях наносятся пришеечная масса в направлении от пришеечной зоны до режущего края с постепенным уменьшением слоя. Для более темных цветов предварительно могут быть нанесены краски, которые фиксируются при обжиге.

- Нанесение пришеечной массы

- После обжига

- После нанесения красок

► Нанесение и обжиг дентина и эмали

- Нанесение дентина

Нанести и уплотнить дентин.

Форма должна гармонировать с соседним зубом.

- Нанесение дентина.

► Рекомендация

- Нанесение дентина.

Рекомендуется уплотнять эту керамическую массу немного больше чем массы для металлокерамики.

- Срез дентина

  - Сначала выполняется срез от верхней трети к режущему краю.

  - Вторая треть редуцируется с вестибулярной стороны.

  - Затем сепарируются интерпроксимальные промежутки.

  - В случае необходимости формируется пальцеобразная структура мамелон.

  - Корректная форма дентина.

- Нанесение массы с опаловым эффектом

  - Масса с опаловым эффектом наносится с увеличенным размером, чтобы компенсировать усадку при обжиге.

  - Режущий край срезается с язычной стороны, чтобы правильно сформировать область дентина.

  - Затем формируется уменьшенный режущий край с язычной стороны с использованием массы с опаловым эффектом.

► Рекомендация

- Срез режущего края с язычной стороны

Убедитесь в том, чтобы массы дентина и эмали не смешивались. Они должны распознаваться как отдельные слои. Если слои не нанесены отдельно или смешались друг с другом, в области режущего края не будет корректной транслуцентности.

- Формирование аппроксимальных зон

Снимите коронку с модели, нанесите массу с опаловым эффектом на аппроксимальные зоны и уплотните ее. Покрытие всей поверхности (включая аппроксимальные зоны) массой с опаловым эффектом способствует естественному внешнему виду.

- Нанесение в аппроксимальной области.

► Рекомендация

- Наносите массы эмали с опаловым эффектом на вестибулярные/язычные поверхности, а также на аппроксимальные поверхности. Покрытие всей поверхности массой с опаловым эффектом создает впечатление глубины и транслуцентность цвета.


► Обратить внимание:

Керамические массы на иллюстрациях пигментированы несколько сильнее чем подлинные. Это обеспечивает легко распознаваемое положение правильно нанесенных слоев.

- Подготовка к обжигу

После того, как коронка полностью смоделирована, скорректируйте форму и удалите сухой кисточкой излишне нанесенную пришеечную массу. Затем почистите коронку внутри и производите обжиг.

- Контурирование

После обжига выполните контурирование коронки, используя шлифовальные инструменты Dura-Green или силиконовые полиры CeraMaster. При необходимости перед обжигом глазури возможно скорректировать цветовой тон с помощью красок VINTAGE.

- Финирование

Фронтальный зуб

При прямом сравнении с расцветкой цвет реставрации из VINTAGE ZR отлично совпадает.


















Боковой зуб

Мостовидные протезы

4-1. Плечевая масса VINTAGE ZR

Плечевые массы VINTAGE ZR применяются для коррекции формы каркасов из оксида циркония. При их использовании возможно устранить беловатые края вдоль краев коронки.

- Обработка колпачка из оксида алюминия

Краевая зона колпачка из оксида алюминия с вестибулярной стороны может обрабатываться и редуцироваться алмазными шлифовальными инструментами или силиконовым полиром с алмазной пропиткой, как CoreMaster.

Gipsstumpf = гипсовая модель

Zirkonoxidkappe = колпачок из оксида циркония

Diesen Тeil reduzieren = редуцировать эту часть

Korrektur der Zirkonoxidkappe = коррекция колпачка из оксида циркония.

- Нанесение изолирующей жидкости для плечевых масс (изолирующее средство)

Зону края рабочей модели изолировать изолирующей жидкостью для плечевых масс и удалить излишки сжатым воздухом.

- Нанесение изолирующей жидкости для плечевых масс.

► Обратить внимание:

- При нанесении большого количества изолирующей жидкости на рабочую модель может случиться, что слишком много жидкости останется в коронке. Это может привести к черным отложениям после обжига.

- Нанесение плечевой массы

Коронку насадить на рабочую модель. Плечевая масса замешивается или на дистиллированной воде или на моделировочной жидкости СРМ, затем наносится и уплотняется.

После придания формы просушить феном, снять коронку с рабочей модели и произвести обжиг.

- Нанесение второго слоя плечевой массы и финирование

После обжига нанести дополняющее количество плечевой массы и уплотнить ее. Снять коронку с рабочей модели и произвести обжиг. Если необходимо, повторить этот рабочий этап для оптимального формирования краевых зон.

► Рекомендация

Нанесение краевых слоев.

Необходимо наносить плечевую массу в краевых зонах максимально тонким слоем. Это отличается от нанесения плечевой массы для металлокерамики. Если нанесенный слой слишком толстый, прочность колпачка из оксида циркония не полностью исчерпывается.

Zirkonoxidkappe = колпачок из оксида циркония

Metallkappe = металлический колпачок

Vergleich der Randgestaltung = сравнение формирования края

4-2. Транслуцентные пришеечные массы VINTAGE ZR

Транслуцентные пришеечные массы имеют более низкую точку трансформации стекла, чтобы получить более гладкие поверхности для лучшего транслуцентного воспроизведения цвета в пришеечной зоне, а также более простую чистку и биологическую совместимость с тканями.

Высокая степень флуоресцентности способствует созданию транслуцентных и более интенсивных по цвету пришеечных зон.

CT-CL – транслуцентная керамическая масса

CT-W – слегка беловатая транслуцентная масса для воспроизведения беловатых пришеечных зон

CT-A – оранжевая транслуцентная масса, которая при смешивании с СТ-СL применяется для воспроизведения цветов группы А

CT-B - желтоватая транслуцентная масса, которая при смешивании с СТ-СL применяется для воспроизведения цветов группы В

CT-R - красноватая транслуцентная масса, которая при смешивании с СТ-СL применяется для воспроизведения цветов группы R*

* Расцветка для Red Shift Vintage Halo

Opal Enamel = эмаль с опаловым эффектом

Body = дентин

Cervical Trans = транслуцентные пришеечные массы

Labial = вестибулярно

Approximaler Querschnitt = аппроксимальный поперечный разрез

Vergroesserung des Zervikalbereiches = увеличение пришеечной зоны

Schichtung der transluzenten Zervikalmasse = нанесение слоев транслуцентной пришеечной массы

► Рекомендация

- Транслуцентность пришеечной зоны

Для лучшей транслуцентности в пришеечной зоне и совместимости с тканями нанести транслуцентные пришеечные массы в пришеечной зоне и производить обжиг вместе с массами для режущего края.

Поскольку точка трансформации стекла ниже чем у масс для режущего края (эмалей), получаются более гладкие поверхности.

4-3. Масса для репродукции отбеленных зубов VINTAGE ZR

Система VINTAGE ZR включает также массы Whitening для репродукции отбеленных зубов. При их использовании возможно воспроизводить цвета светлее чем А1, которые невозможно воспроизводить с помощью обычных керамических масс.

- Сравнение W1, W2, W3 и А1

Таблица 5 – цвета отбеленных зубов

| Цвет | W1 | W2 | W3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Опак-лайнер | W1O | W2O | W3O |
| Пришеечная масса | - | - | - |
| Дентин | W1B | W2B | W3B |
| Эмаль с опаловым эф. | 56 | 56:2 57:1 | 56:1 57:2 |

4-4. Корректировочные массы VINTAGE ZR

Эта масса применяется тогда, когда при стандартных обжигах, после контурирования или глазурования еще должна быть дополнена масса.

► Излишняя усадка при стандартных обжигах

- Сначала контурировать поверхность и почистить ее. Затем производить обжиг без вакуума без глазури.

► Обработка после корректировочного обжига

- Если корректировочный обжиг проведен в вакууме с нанесенной корректировочной массой, обработать, используя CeraMaster, полиры SoftCut или полировочную пасту Dura-Polish Dia, контурировать и полировать.

► Рекомендация

- Коррекция

Если керамика на коронке или мостовидном протезе дала сильную усадку, нанести дентин или массу с опаловым эффектом и провести обычный второй обжиг.

5-1. Параметры обжига

Таблица 6 – таблица обжига

| Тип керамики | Время сушки/мин | Подъем температ. (°С/мин) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1й обжиг опак-лайнера | 7-8 | 45 | 500° С 920-940° С 1 мин. с вакуумом |
| 2й обжиг опак-лайнера | 7-8 | 45 | 500° С 920-940° С 1 мин. с вакуумом |
| Пришеечные массы | 5-6 | 45 | 650° С 900-920° С 1 мин. с вакуумом |
| 1й обжиг дентина, эмали | 5-6 | 45 | 650° С 900-920° С 1 мин. с вакуумом |
| 2й обжиг дентина, эмали | 5-6 | 45 | 650° С 900-920° С 1 мин. с вакуумом |
| 1й обжиг плечевых масс | 5-6 | 45 | 650° С 1030-1050° С 1 мин. с вакуумом |
| 2й обжиг плечевых масс | 5-6 | 45 | 650° С 1030-1050° С 1 мин. с вакуумом |
| Глазурование | 5-6 | 45 | 650° С 900-920° С 0-0,5 мин. без вакуума |
| 1й обжиг десневой массы Gum | 5-6 | 45 | 650° С 860-880° С 1 мин. с вакуумом |
| Глазурование Gum | 5-6 | 45 | 650° С 860-880° С 1 мин. без вакуума |
| 1я коррекция | 5-6 | 45 | 650° С 860-880°С 1 мин. с вакуумом |
| Коррекция | 5-6 | 45 | 650° С 860-880° С 1 мин без вакуума |

Обратить внимание:

С учетом различных конструкций и рабочих напряжений керамических печей создаются различные условия обжига. Перед применением керамической массы обязательно должны быть проведены тестовые обжиги.

► Рекомендация

- Подъем температуры

Поскольку теплопроводимость каркаса из оксида циркония ниже по сравнению с металлическими колпачками, рекомендуется установить подъем температуры на более низком уровне.

5-2. Технические характеристики

(1) Коэффициент теплового расширения и точка трансформации стекла

|  | Коэффициент теплового расширения (25-500° С) | Точка трансформации стекла |
| --- | --- | --- |
| Опак-лайнер | 2й обжиг | 9,3 х 10-6К-1 | 620° С |
|  | 4й обжиг |  |  |
| Плечевая масса | 2й обжиг | 9,3 х 10-6К-1 | 635° С |
|  | 4й обжиг |  |  |
| Дентин | 2й обжиг | 9,4 х 10-6К-1 | 605° С |
|  | 4й обжиг |  |  |
| Транслуцентные пришеечные массы | 2й обжиг | 9,4 х 10-6К-1 | 595° С |
|  | 4й обжиг |  |  |
| Корректировочные массы | 2й обжиг | 9,4 х 10-6К-1 | 585° С |
|  | 4й обжиг |  |  |

Обратите внимание:

- Поскольку коэффициент теплового расширения VINTAGE ZR отличается от коэффициента теплового расширения VINTAGE, HALO VINTAGE, VINTAGE AL или VINTAGE LF, эти массы ни в коем случае нельзя смешивать или комбинировать.

- Для других безметалловых керамических систем, как стеклоинфильтрованные каркасы или каркасы из оксида алюминия, рекомендуется керамическая масса VINTAGE AL.

(2) Химическая растворимость (норматив ИСО: менее 100 μg/cm2)

|  | Растворимость (μg/cm2) |
| --- | --- |
| Дентин, эмаль | 14,8 |

Сбои, их причины и устранение

Формирование каркаса

| Проблема | Причина | Устранение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Опак-лайнер трудно наносится | Опак-лайнер имеет слишком жидкую консистенцию | Хорошо перемешать перед использованием | Если паста не тщательно перемешана, она содержит на поверхности много жидкости, поэтому с трудом наносится на каркас |
|  | Поверхность колпачка слишком гладкая | Поверхность колпачка сделать шершавой (использовать шлифовальный инструмент , напр. алмазный инструмент на низких оборотах и при водяном охлаждении | Если поверхность каркаса гладкая, паста наносится с трудом. |
| Пришеечная масса наносится с трудом | Замешана слишком жидко | Не замешивать слишком жидкой |  |
|  | Поверхность слишком гладкая | Поверхность колпачка сделать шершавой (использовать шлифовальный инструмент , напр. алмазный инструмент на низких оборотах и при водяном охлаждении | Если поверхность каркаса гладкая, паста наносится с трудом. |
| Образование пузырьков в опак-лайнере | Недостаточная сушка | Увеличить время предварительной просушки | За счет слишком короткой сушки обжиг опак-лайнера производится, когда он недостаточно просох. За счет этого образуются пузырьки. |
|  | Температура предварительной сушки слишком высокая | Понизить температуру до 500° С | Если температура предварительной сушки слишком высокая, в жидкости образуются пузырьки |
|  | Трегер слишком горячий | После опускания столика и выемки реставрации подождать примерно 2-3 мин., прежде чем будет производиться обжиг новой реставрации | Если покрытый опак-лайнером каркас устанавливается на горячий трегер, это может привести к образованию пузырьков. Поэтому каркас устанавливается только на охлажденный трегер |
|  | Каркас загрязнён | Обработать каркас в пескоструйном аппарате оксидом алюминия и почистить | Приклеившиеся средства соединения вращающихся инструментов на поверхности каркаса могут привести к образованию пузырьков. Обработать в пескоструйном аппарате оксидом алюминия (50 μm, 2-3 бара), почистить в ультразвуковой ванночке или в пароструйном аппарате. Затем производить обжиг без вакуума |
|  | Недостаточен вакуум | Проверить вакуум | Пузырьки возникли во время нанесения |

Нанесение слоев керамики

| Проблема | Причина | Устранение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Сильная усадка при обжиге | Недостаточное уплотнение | Лучше уплотнять массы дентина и эмали | По сравнению с металлокерамическими каркасами теплопроводимость каркасов из оксида циркония незначительная; усадка в пришеечной области происходит из-за усадки эмали. Чтобы избежать этого, необходимо или лучше уплотнять пришеечную зону с помощью рифленого инструмента или снизить скорость подъема температуры |
| Отошла пришеечная зона | Недостаточно уплотнена пришеечная зона | Лучше уплотнять пришеечную зону |  |
| Трещины на поверхности с язычной стороны из-за усадки при обжиге | Недостаточное уплотнение | Лучше уплотнять массы дентина и эмали или сделать надрез на язычной стороне для целенаправленной усадки |  |
|  | Сильная усадка за счет нанесения слишком большого количества керамики |  |  |
| Трещина в керамике | Слишком короткое время сушки | Увеличить время предварительной сушки | Сушка – это важный рабочий этап при обжиге. Если время очень короткое, жидкость остается в керамической массе. Когда керамика затем помещается в печь, быстрый подъем температуры вызывает кипение жидкости во время обжига и затем к взрыву. Если время сушки слишком долгое, на поверхности образуются маленькие трещины за счет усадки при сушке. Эти трещины становятся затем больше во время обжига, но не очень глубокие. |
| Небольшие трещины на поверхности | Слишком длительное время сушки | Уменьшить время предварительной сушки |  |
| Образование пузырьков | Пузырьки образуются при нанесении керамики | Убедитесь, что во время замешивания керамики непоявились пузырьки | По сравнению с металлокерамическими реставрациями цельнокерамические реставрации имеют незначительную теплопроводимость. Поэтому при обжиге образовавшиеся при нанесении слоев пузырьки проникают с наружной стороны внутрь. Чрезвычайно важно при замешивании керамики и нанесении слоев избежать образования пузырьков. Повторно замешанная керамическая масса также может включать пузырьки |
|  | Керамика сохнет при нанесении или была замешана повторно | Избегайте высыхания керамики при нанесении слоев |  |
|  | Подъем температуры слишком быстрый | Уменьшите скорость нагрева печи для керамики |  |
|  | Недостаточен вакуум | Проверьте уровень вакуума в керамической печи |  |

Шлифовальные инструменты

| Сколотый режущий край | Шлифовальный инструмент использован с неправильным числом оборотов и вращается в обратном направлении | Чтобы избежать сколов режущего края, следует правильно выбирать число оборотов и направление вращения |  |
| --- | --- | --- | --- |

Глазурование

| Нет блеска | Не гладкая поверхность | Перед глазурованием разгладить поверхность, используя Dura-Green Fine, CeraMaster или силиконовые полиры | Блеск зависит от состояния керамической поверхности. Чем более гладкая поверхность, тем выше блеск. После промывания нанести жидкость для красок и проверить, соответствует ли цвет. После этого глазуровочный обжиг. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Поверхность не была тщательно почищена | Тщательно прополоскать |  |

Цвет

| Недостаточная насыщенность цвета реставрации | Колпачки из оксида циркония влияют на цвет | Поверхность колпачка скорректировать с помощью красок Использовать опак-лайнер или пришеечную массу | Рекомендуется использование красок фирмы Шофу (41-49) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Слой дентина слишком тонкий | Нанести более толстый слой |  |
|  | Неправильно выполнен обжиг | Проверить температуру обжига |  |
| Эмаль не транслуцентна | При нанесении керамические массы смешались | Следить за тем, чтобы отдельные слои не смешивались | Снять дентин, произвести обжиг, затем нанести эмаль и снова произвести обжиг |
|  | Недостаточный обжиг из-за слишком короткой сушки или преждевременном включении вакуума | Правильно производить обжиг, чтобы обеспечивалась правильная сушка или позже включать вакуум | Керамические массы содержат органические пигменты, которые при нанесении слоев загрязняются волокнами ткани. Они должны выжигаться на фазе предварительной сушки. Если они не выжигаются, они могут стать причиной пузырьков или керамика не будет выглядеть транспарентной |