Курс CERAMAGE: от эскиза до облицовки.

Мастер-техник Joachim Bredenstein.

Применение современных композитных материалов должно быть изучено. Поэтому Объединение зубных техников Оснабрюка организовало курс на тему: «CERAMAGE: эстетика как у керамики, щадящий как композит». Целью курса  было ознакомление с новым облицовочным композитом CERAMAGE (Shofu Dental GmbH) и его многосторонними возможностями применения, а также проведение практического тренинга по правильной обработке материала (илл. 1). Референт Керстин Пиа рассказала о преимуществах нового микрогибридного композита и обратила внимание на его правильную обработку.  И при полимеризации необходимо точно соблюдать рекомендации производителей, чтобы могла быть изготовлена облицовка, сохраняющая стабильность в полости рта.  «Хотели бы вы изготовить зуб для молодого пациента, пациента средних лет или пожилого пациента».

Чтобы уже перед нанесением слоев получить представление о том, как будет выглядеть будущая коронка, участники курса изготавливают эскизы. На них следовало пометить использованные цвета, модификаторы, транспарентные массы и эмаль (илл. 2).

Это упрощает работу, можно работать быстрее, когда перед глазами есть цель. Кроме того, на основе эскиза позже можно оценить, какой эффект имеют в нанесенных слоях использованные цвета.

Структура слоев аналогична технике нанесения слоев в керамической облицовке.  За счет применения опак-дентина и при малой толщине слоя может быть правильно воспроизведен цвет. После световой полимеризации дентина как и при изготовлении керамических облицовок камнями Dura-Green на нем был выполнен срез, чтобы получить место для модификаторов и траспарентных масс (илл. 3). Окончательная форма коронки была смоделирована с помощью соответствующих масс для режущего края.

Если точно наносить слои, практически нет необходимости дополнительно обрабатывать облицовку.

Но CERAMAGE предназначен не только для облицовки телескопов или коронок на металловой основе. Могут также изготавливаться безметалловые коронки и инлеи (илл. 4). Кроме того, возможно придавать индивидуальные характеристики и гарнитурным зубам (илл. 5).

Особого внимания требует полировка композитной облицовки, поскольку оптимально уплотненная поверхность предотвращает образование зубных отложений и камня (илл. 6). Разработанные фирмой Shofu полировочные пасты Dura Polish и Dura Polish Dia за счет их специального состава и высокого содержания алмазных наполнителей придают реставрации необходимый глянцевый блеск (илл. 7).

Итоги курса могут быть сформулированы следующим образом.

Работать с микрогибридным композитом CERAMAGE просто и легко. Из этого материала возможно изготавливать облицовки, по своей эстетике идентичные керамическим (илл. 8).

За счет высокой степени эластичности материала он имеет более высокие показатели с точки зрения щадящих свойств относительно антагонистов. Многообразие модификаторов и транспарентных масс позволяют наносить слои, идентичные естественным.

|  | Илл 1. Массы Ceramage. |
| --- | --- |
|  | Илл 2. Эскиз участника курса. |
|  | Илл 3. Срезание полимеризованного дентина. |
|  | Илл 4. Безметалловый инлей из Ceramage. |
|  | Илл 5. Фронтальные зубы с индивидуальными характеристиками. |
|  | Илл 6. Полировка коронки. |
|  | Илл 7. Набор инструментов фирмы Shofu для финирования и полировки. |
|  | Илл 8. Готовая коронка, выполненная участником курса. |