CИСТЕМА КЕРАМИКИ HALO VINTAGE

КЕРАМИКА RED SHIFT

КЕРАМИКА VALUE PLUS

Инструкция по применению

Новая цветовая гамма

Определение цвета естественных зубов, а также его воспроизведение в керамической работе - это повседневные проблемы, с которыми в одинаковой степени сталкиваются врач и техник.

Проблема потому, что крайне сложно объективно определить цвет и точно передать информацию технику, поскольку обычные расцветки имеют только 16 или 20 различных образцов цветов.

Яркость, тон цвета, насыщенность (интенсивность)

Если необходимо точно определить цвет, это возможно сделать только с помощью данных о параметрах трех составляющих цвета (цветовая система L*a*b): яркость цвета, тон цвета и насыщенность (интенсивность) цвета (Илл. 1).

Яркость меняется по вертикальной оси цветового пространства. Начинаясь в центре, показатель яркости возрастает, по направлению вниз показатель снижается (Илл. 2).

Цветовые тона образуют цветовой круг и расположены на внешней оболочке (например, желтый, красный или голубой).

Насыщенность цвета меняется в горизонтальном направлении и, начинаясь в центре, возрастает. При наличии всех трех данных "яркость, тон и насыщенность" можно точно определить все цвета, особенно цвета естественных зубов.

Система цветов Halo Vintage

В результате многолетнего сотрудничества с фирмами Шофу и Минолта,Япония керамист Макото Ямамото разработал компьютер для определения цвета ShadeEye-EX, который функционирует на основе трех составляющих цветового диапазона.

На основе многочисленных анализов нескольких тысяч зубов сделан вывод о том, что распределение, а также повторяемость цветов зубов очень различны, однако все цвета естественных зубов находятся в верхней трети оси яркости (желтовато-красноватый диапазон тона).

Шкала цветов естественных зубов по форме соответствует трехмерному эллипсу (Илл. 3).

Если разделить его по горизонтали на три отдельные части, можно установить большие различия при распределении цветов зубов по показателю яркости. В центральной части расположены большинство цветов естественных зубов, от желтоватого до красноватого цветового спектра.

К тому же верхняя часть эллипса подтверждает, что очень светлые и очень темные цвета зубов встречаются не так часто. С помощью обычных расцветок эти варианты цветов определить невозможно. Поэтому Макото Ямамото разработал дополнительные цвета, которые восполняют цветовой диапазон естественных зубов с точки зрения яркости, тона и интенсивности цвета.

Дополнительно к базовой расцветке Halo Vintage, включающей 19 цветов зуба, расцветка Vintage Halo Red Shift включает 10 цветов красноватого цветового спектра, а расцветка Halo Vintage Value Plus 9 цветов с увеличенным показателем яркости. Если сравнить распределение цветов естественных зубов на илл.3, легко определить соотношение и распределение отдельных цветов.

Верхняя часть включает цвета зубов, которые светлее чем классические цвета А или В.

Это новые цвета Value Plus.

Центральная часть включает классические цвета групп А + В и дополнительную красноватую группу R.

Это цвета Red Shift.

Нижняя часть включает темные цвета групп С и D.

На илл. 5 и 6 показано распределение цветов керамики по горизонтали с учетом различных уровней яркости.

В верхней и средней частях специально показано распределение желтоватых цветов группы В по отношению к красноватым цветам группы А и более интенсивным красноватым цветам группы Red Shift.

Керамика Red Shift системы Halo Vintage

Определение цвета

Все расцветки керамической системы Halo Vintage дополнены цветовым шаблоном различных цветов десны, так называемыми Gumy, чтобы воспроизвести фон естественных зубов и учесть его влияние.

При определении цвета без Gumy возникает эффект контраста, часто установленная реставрация выглядит несколько “желтоватой”, цвет недостаточно интенсивен, хотя при определении цвета образец визуально соответствовал цвету естественного зуба. С учетом этого феномена и исследований, проведенных Макото Ямамото, была разработана система Red Shift Halo Vintage, которая располагается в красноватом диапазоне группы А и в красноватом диапазоне группы А Value Plus (см. схему 4 + 6).

Сочетаясь с цветами А1 - А4 цветовой группы А, эти красноватые цвета Red Shift обозначены как R1 - R4. Красноватые цвета Value Plus Vintage Halo VA1 - VA4 обозначены как VR1 - VR 4.

Определение цветов Red Shift осуществляется обычным способом с использованием расцветки Red Shift Halo Vintage и шаблона Gumy, цвет которого соответствует цвету десны пациента.

Применение

Применение керамической массы Red Shift очень просто, нанесение слоев осуществляется в соответствии с базовой схемой для керамических масс Halo Vintage.

Воспроизведение цвета Red Shift осуществляется в принципе с использованием следующих керамических масс Halo Vintage: опак, опак- дентин, дентин и масса для режущего края с опаловым эффектом. Массы Red Shift образуют дополнительные компоненты керамической системы Halo Vintage, таким образом при обработке отдельных масс должны учитываться рекомендации базовой инструкции по применению Halo Vintage.

Опак-паста/ опак-порошок

При воспроизведении цветов Red Shift для нанесения грунтовки наряду с обычным опаком- порошком в качестве альтернативы предлагается также опак-паста.

Выбранный вами опак нанесите на подготовленный и очищенный металлический каркас таким образом, чтобы после второго нанесения металл был оптимально покрыт им. Обжиг производится в соответствии с таблицей обжига.

Внимание

Чтобы полностью выгорели органические компоненты пасты, соблюдайте особое время предварительного нагрева и температуру обжига опака-пасты.

Опак-дентин

Часто цвет опака в пришеечной зоне, в межзубных промежутках или при малой толщине стенок доминирует и искажает восприятие цвета реставрации.

В данном случае опак-дентин обладает отражательными свойствами, идентичными естественным зубам, и придает этим участкам блестящую яркость и подлинность цвета.

Опак-дентин/Red Shift

Опак-дентины для цветов Red Shift Halo Vintage изготавливаются индивидуально. Смеси опак-дентинов для цветов R1 - R4 производятся в соответствии с технической расцветкой (см. стр. 11) с использованием керамических масс опак-дентина А1 - А4 и красноватой массы-модификатора Red Dark.

Опак-дентин/Value Plus

Для воспроизведения цветов Value Plus Red Shift не обязательно применение опак-дентина. Благодаря микроскопическим размерам частиц дентиновые массы Value Plus имеют более светлый тон, более насыщенный цвет, они более блестящие, чем обычные дентиновые массы керамической системы Halo Vintage.

Внимание

Дентиновые массы Value Plus наносятся сразу после обжига на опак без применения опак-дентина, слои наносятся в соответствии с анатомической формой.

Дентиновая масса

Оправдала себя технология нанесения сначала дентиновой массы Red Shift в соответствии с анатомической формой, чтобы, слегка уплотнив и целенаправленно срезав, получить точную форму, позицию и размер дентинного ядра.

Масса для режущего края с опаловым эффектом/ стандартная масса для режущего края

Оптимальное воспроизведение естественной светопроводимости в области режущего края можно получить, применяя массу для режущего края с опаловым эффектом Halo Vintage, поскольку по своей структуре и распределению частиц она очень схожа с естественной эмалью зуба. Таким образом, применяя массу для режущего края с опаловым эффектом, можно изготовить имеющую “живой” вид реставрацию.

Для реставраций, имеющих с небной стороны металл до режущего края, необходимо применение стандартных масс для режущего края Halo Vintage, которые прокрываются транспарентной керамической массой.

Завершайте нанесение слоев в соответствии с таблицей, используя выбранные массы для режущего края или транспарентные массы. Обжиг производится в соответствии с таблицей обжига.

После обжига

После обжига реставрация уже должна слегка блестеть. Если затем необходимы корректировки формы путем нанесения керамической массы, возможно произвести их сразу без обработки поверхности шлифовальным инструментом. В большинстве случаев достаточно дополнительного нанесения массы для режущего края с опаловым эффектом. Затем производится обжиг в соответствии с таблицей обжига.

После определенной обработки поверхности производится глазурование.

Керамика Value Plus Halo Vintage

Определение цвета

Сначала определите цвет естественного зуба, используя базовую расцветку Halo Vintage и шаблоны цвета десны Gumy.

Особенно у молодых пациентов часто можно установить, что их зубы воспринимаются более светлыми по сравнению с базовой расцветкой Halo Vintage, в данном случае может помочь расцветка с повышенной яркостью.

Основываясь на проведённых Макото Ямамото измерениях, расцветка Value Plus Halo Vintage включает образцы цветов групп А и В с повышенным показателем яркости (Value Plus). Согласуясь с цветами А1 - А4, цвета Value Plus обозначены как VA1 - VA4. Варианты цветов В1 - В4 обозначены в системе Value Plus как VB1 - VB4.

Определение цветов Value Plus производится с помощью расцветки Value Plus Halo Vintage и шаблона Gumy, цвет которого соответствует цвету десны пациента.

Применение

Применение керамических масс Value Plus очень просто, нанесение слоев производится в соответствии с базовой схемой керамических масс Halo Vintage (см. базовую инструкцию по применению Halo Vintage).

Воспроизведение цветов Value Plus в принципе производится с помощью следующих керамических масс Halo Vintage: опак, дентин и масса для режущего края с опаловым эффектом.

Применение опак-дентина не требуется. Благодаря микроскопическим размерам частичек дентиновых масс Value Plus по сравнению с обычными дентиновыми массами керамической системы Halo Vintage эти массы светлее, имеют более насыщенный цвет, более блестящие.

Опак-паста/опак-порошок

При воспроизведении цветов Value Plus для нанесения грунтовки применяются обычные опак-порошок или опак-паста цветовых групп А и В.

Например, для получения цвета VA2 необходимо нанести опак цвета А2О. Классификация отдельных масс приведена в таблице цветов (см. стр. 11).

Выбранный вами опак нанесите на подготовленный очищенный металлический каркас таким образом, чтобы после второго слоя металл был оптимально покрыт опаком. Обжиг производится в соответствии с таблицей обжига.

Внимание

Чтобы полностью выгорели органические компоненты пасты, соблюдайте особое время предварительного нагрева и температуру обжига опака-пасты.

Модификатор для опака Value Plus (VOP)

Опак Value Plus является мелкодисперсным модификатором опака, используется для повышения показателя яркости опака-порошка Halo Vintage. Если необходимо воспроизвести цвет светлее, чем VA 1 или VB 1, добавьте опак Value Plus к опакам А1О или В1О в соотношении 1:3.

Внимание

Опак Value Plus выпускается только в виде порошка, его нельзя добавлять к опак-пастам.

Дентиныые массы

Оправдал себя метод, когда сначала в соответствии с анатомической формой наносятся дентинные массы, чтобы затем после легкого уплотнения и целенаправленного среза получить точную форму, позицию и размер дентинного ядра.

Внимание

Дентинные массы наносятся сразу на опак после обжига без применения опак-дентина,слои наносятся в соответствии с анатомической формой дентина.

Модификатор для дентина Value Plus (VDL)

Модификатор Value Plus является мелкодисперсным модификатором для дентина, используется для повышения показателя яркости дентина Halo Vintage и дентина Value Plus. Применение модификатора аналогично применению модификатора для опака, включая соотношение при смешивании.

Например, чтобы воспроизвести цвет, который будет восприниматься светлее чем VA1 или VB1, добавьте модификатор для дентина к дентинным массам VA1B или VB1B в соотношении 1:3.

Масса для режущего края с опаловым эффектом/стандартная масса для режущего края

Оптимальное воспроизведение естественной светопроводимости в зоне режущего края можно получить, применяя массы для режущего края с опаловым эффектом Halo Vintage, которые по своей структуре и распределению частиц аналогичны естественной эмали зуба.

Используя массу для режущего края с опаловым эффектом, возможно изготовить реставрацию, выглядящую "живой".

При реставрациях, имеющих с небной стороны металлическую часть до режущего края,

рекомендуется применять стандартные массы для режущего края, которые покрываются слоем транспарентной керамики. Завершайте нанесение слоев выбранными массами для режущего края Halo Vintage или транспарентными массами в соответствии со схемой нанесения слоев. Обжиг производится в соответствии с таблицей обжига.

После обжига

Реставрация после обжига уже должна слегка блестеть. Если затем необходима корректировка формы путем дополнительного нанесения керамической массы, ее можно наносить сразу без предварительной обработки поверхности шлифовальным инструментом. В большинстве случаев достаточно дополнительно нанести массу для режущего корая с опаловым эффектом или стандартную. Обжиг производится в соответствии с таблицей обжига.

После соответствующей обработки поверхности производится глазурование.

Схема нанесения слоев

* Масса для режущего края с опаловым эффектом

* Дентин

* Опак-дентин

* Опак

* Металл

Расцветка Red Shift

Цвет

Опак

Опак-дентин

Дентин

Масса для режущего края

с опаловым эффектом

или стандартная

Транслуцент

|  | *= соотношение при смешивании |
| --- | --- |

Расцветка Value Plus

Цвет

Опак

Опак-дентин

Дентин

Масса для режущего края

с опаловым эффектом

или стандарт

Транслуцент

Масса для режущего края с опаловым эффектом

Стандартная масса для режущего края

Таблица обжига для керамической системы Halo Vintage

|  | Плечевая масса MARGIN Porcelain |
| --- | --- |
|  | температура предвар. нагрева (град.) | сушка (мин.) | вакуум | подъём температуры (град/мин) | вакуум конечная температура (град.) | конечная температура (град.) | время выдержки (мин.) |
| 1-й обжиг опака-порошка | 650 | 3 | полный | 60 | 950 | 950 | 1 |
| 2-й обжиг опака-пороша | 650 | 3 | полный | 60 | 940 | 940 | 1 |
| 1-й обжиг опака-пасты | 450 | 6 | полный | 60 | 950 | 950 | 1 |
| 2-й обжиг опака-пасты | 450 | 6 | полный | 60 | 940 | 940 | 1 |
| 1-й обжиг плечевой массы | 650 | 5 | полный | 60 | 940 | 940 | 0 |
| 2-й обжиг плечевой массы | 650 | 5 | полный | 60 | 930 | 935 | 0 |
| 1-й обжиг дентина, опак- дентина, Red Shift, Value Plus, массы для режущего края, транслуцента, моди- фикаторов | 650 | 5 | полный | 60 | 910 | 910 | 0 |
| 2-й обжиг дентина, опак- дентина, Red Shift, Value Plus, массы для режущего края, транслуцента, моди-фикаторов | 650 | 5 | полный | 60 | 905 | 905 | 0 |
| Глазурование | 650 | 3-5 | 0 | 60 | 0 | 900 | 0,5 |
| Корректировочный обжиг (Керамика Add-On) | 650 | 3-5 | полный | 60 | 870 | 870 | 0 |
| Жидкости для замешивания корректировочной керамики | 650 | 5-7 | 0 | 60 | 0 | 870 | 0,5 |

Указанные данные - рекомендуемые

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Керамические массы Halo Vintage отвечают требованиям EN/ISO 9693 и прошли соответствующую проверку.

Коэффициент теплового расширения (25 - 5000 С)

ОПАК

2-й обжиг 13,0

4-й обжиг 13,1

ПЛЕЧЕВАЯ МАССА, ОПАК-ДЕНТИН, ДЕНТИН, МАССА ДЛЯ РЕЖУЩЕГО КРАЯ, ТРАНСЛУЦЕНТ, КРАСИТЕЛИ, МОДИФИКАТОР

2-й обжиг 12,6

4-й обжиг 12,8

Температура преобразования стекла (град.С)

ОПАК-ПАСТА 5900 С

ОПАК-ПОРОШОК, ПЛЕЧЕВАЯ МАССА, ОПАК-ДЕНТИН, ДЕНТИН, МАССА ДЛЯ РЕЖУЩЕГО КРАЯ, МАССА ДЛЯ РЕЖУЩЕГО КРАЯ С ОПАЛОВЫМ ЭФФЕКТОМ, ТРАНСЛУЦЕНТ, КРАСИТЕЛИ, МОДИФИКАТОР 5800С

Сплавы

Керамические массы Halo Vintage могут использоваться со сплавами, имеющими коэффициент теплового расширения 13,4 - 14,5 при температуре 25 - 5000С. Путем специального режима обжига после достижения конечной температуры можно уравнять коэффициенты теплового расширения керамической массы и сплава, предусмотрев длительное охлаждение и выдержку в течение 10 минут при температуре 8300 С без вакуума. Таким образом могут обрабатываться также сплавы с коэффициентом теплового расширения 13,4 - 14,7 при температуре 25 - 5000 С.

Хранение

Порошкообразные массы необходимо защищать от сырости.

Рекомендации

1. Во время обработки и полировки необходимо пользоваться отсасывающей системой или защитной маской, чтобы избежать попадания пыли в дыхательные пути.

2. При обработке и полировке рекомендуется пользоваться защитными очками.

3. Массы должны применяться только по назначению.

Рекомендуемое применение

Металлокерамика

Система:

Эта инструкция по применению действительна для следующих компонентов керамической системы Halo Vintage:

Набор керамики Red Shift Halo Vintage

5 цветов опака-порошка, 5 цветов дентина, 5 цветов дентина Value Plus, жидкость для замешивания опака 50 мл, 1 расцветка Red Shift (№ 5), шаблон Gumy (светлый, средний, темный).

Набор опака-пасты Red Shift Halo Vintage

5 цветов опака-пасты, 1 кисточка № 5 (нейлон)

Стартовый набор Red Shift Halo Vintage

Набор каждого цвета включает: опак-порошок, дентин, дентин Value Plus, шаблон Gumy (светлый, средний, темный)

Упаковка

Опак-паста 3 гр

Порошок, отдельные массы 15 гр или 50 гр

Жидкость для опака 50 мл

Набор керамики Value Plus Halo Vintage

9 цветов дентина Value Plus, 1 цвет модификатора для Value Plus, 1 цвет модификатора для опака Value Plus, 1 расцветка Value Plus (№ 4), шаблон Gumy (светлый, средний, темный).

Упаковка

Порошок, отдельные массы 15 гр или 50 гр