Таблица Полимеризации Solidex SHOFU Dental GmbH

| Материал | Толщина слоя макс. мм | SOLIDILITE SHOFU (мин) | Uni-XC**Dentacolor XC Kulzer (сек.) | Unilux AC Kulzer (код) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Опак-паста* | < 0.15 | 3 | 180 | 25 |
| Базисная масса | <2 | 1 | 90 | 5 |
| Пришеечная масса | <1 | 1 | 90 | 5 |
| Дентин | <2 | 1 | 90 | 5 |
| Масса для режущего края | <2 | 1 | 90 | 5 |
| Транслюцентная масса | <2 | 1 | 90 | 5 |
| Красители | <2 | 1 | 90 | 5 |
| Окончательная полимеризация |  | 5 | 180 | 25 |
| Краски | <0.15 | 1 | 90 | 15 |

| Материал | VISIO BETA Vario Espe (сек.) | Labolight LV II GC | Spectramat Ivoclar (мин.) | De Trey Licul Dreve Polylux HDS 400 (мин.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Опак-паста* | 7 (ohne Vacuum) | 3 | 10 | 5 |
| Базисная масса | (Visio Alpha) 20/4 цикла | 2 | 2 | 3 |
| Пришеечная масса | (Visio Alpha) 20/4 цикла | 2 | 2 | 3 |
| Дентин | (Visio Alpha) 20/4 цикла | 2 | 2 | 3 |
| Масса для режущего края | (Visio Alpha) 20/4 цикла | 2 | 2 | 3 |
| Транслюцентная масса | (Visio Alpha) 20/4 цикла | 2 | 2 | 3 |
| Красители | (Visio Alpha) 20/4 цикла | 2 | 2 | 3 |
| Окончательная полимеризация | 7 (ohne Vac.)+2 mit Vac. | 5 | 10 | 10 |
| Краски | (Visio Alpha) 20/4 цикла | 2 | 2 | 3 |

* первый слой опака должен наноситься как можно тоньше