Универсальная паковочная масса быстрого действия для техники прессования и литья с идеально чистой и гладкой поверхностью реставрации, не требующей дополнительной обработки

УПАКОВКА

Порошок Ceravety Press & Cast  120 x 100 гр   или упаковка по 3 кг   30 х 100 гр

Жидкость Ceravety Press & Cast  2 литра или упаковка 300 мл

ВОЗМОЖНА ЗАКУПКА  ПАКЕТАМИ ПО 100 гр

Инструкция по применению

Свойства

  - Паковочная масса Ceravety Press & Cast является универсальной паковочной массой быстрого действия для техники прессования, опрессовки и литья, которая может нагреваться также обычным способом. Она обладает длительным временем рабочего состояния в 5-6 минут. Отличное регулирование расширения  способствует оптимальному сочетанию со сплавами, содержащими и не содержащими драгметаллов и обеспечивает очень гладкие поверхности прессованных и литых объектов. Паковочная масса Ceravety Press & Cast позволяет просто депаковывать объекты и обеспечивает тем самым незначительный стресс для прессованных объектов с тонкими стенками. При технике опрессовки одновременно могут паковаться объекты из металла или керамики.

Она особенно оптимально применима для обработки керамики на основе лития-дисиликата  IPS e.max Press (Ivoclar AG), при этом образуются очень незначительные слои, вызванные реакцией.

Рекомендуемое соотношение при смешивании порошок : жидкость 100 g : 20 ml. Расширение паковочной массы может целенаправленно регулироваться путем изменения концентрации жидкости с помощью дистиллированной воды.

ПОКАЗАНИЯ

- Применима для обработки всех представленных на рынке пеллет для прессования (высокотемпературных и низкотемпературных)

- Керамика на основе лития-дисиликата IPS e.max Press (Ivoclar AG)

- Сплавы, содержащие и не содержащие драгметаллов

  - РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА

- Этот продукт содержит свободную кремневую кислоту; вдыхание свободной кремневой кислоты в течение длительного времени может привести к повреждению легких. Используйте локальные аспирационные системы, защитные маски и др., чтобы избежать вредного воздействия пыли на организм человека.

- Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях с соответствующей вентиляционной системой или вентилятором, чтобы избежать вдыхания газа, образующегося при нагреве материала.

- При шлифовке продукта пользоваться защитными средствами как защитные очки.

- Избегайте контакта с глазами. При случайном контакте немедленно промыть глаза большим количеством воды и проконсультироваться с врачом.

- Используйте защитные перчатки, чтобы избежать прямого контакта с этим продуктом, поскольку жидкость и порошок содержат щелочь.

- Применение этого продукта может осуществляться только специалистами-стоматологами

ТЕХНИКА БЫСТРОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ПРЕССКЕРАМИКИ

Как обычно, закрепить воском восковой объект на основании цилиндра для прессования (цоколь муфеля) и наложить бумажную или силиконовую манжету.

- При технике опрессовки объекты из металла или керамики могут паковаться вместе с упомянутыми.

- Смешайте порошок и жидкость в соответствующем соотношении, как указано далее.

- Тщательно заполните муфель смесью на самом низком уровне вибрации.

Время рабочего состояния: 5-6 мин. (при температуре 23 °)

Время замешивания: замешивать 30 сек. вручную, затем 60 сек. в вакууме, паковка под давлением не требуется

  - Время затвердения: 20 до максимально 25 мин., включая процесс замешивания. Через 15 мин. после замешивания снять цоколь и ограничитель муфеля и просушить муфель. Затем установить в предварительно нагретую до конечной температуры печь.

Температура предварительного нагрева: 850 °C

| Пресскерамика | Показания | Жидкость: дистиллиров. вода (ml) муфель 100 g | Жидкость: дистиллиров. вода (ml) муфель 200 g |
| --- | --- | --- | --- |
| Соотношение при смешивании | Инлеи / онлеи | 5 : 15 | 10 : 30 |
|  | Kоронки / техника опрессовки | 8 : 12 | 16 : 24 |
|  | Мосты | 8 : 12 | 16 : 24 |
| Время выдержки при конечной температуре |  | 45 Min. | 60 Min. |

Депаковка:	После охлаждения удалите паковочную массу вокруг прессованного объекта, используя сепарационный диск или стеклянные перлы (50 µm при примерно 4 барах), не открывая объекты. Затем уменьшить давление до 1-2 бар и осторожно открыть объекты.

Рекомендация: при прессовании лития-дисиликата в зависимости от используемой печи для обжига может образоваться незначительный слой, вызванный реакцией. Его следует удалить путем обработки в пескоструйном аппарате оксидом алюминия (50-100 µm при примерно 1-2 барах); следуйте инструкции производителя!

ОБЫЧНЫЙ  ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ  НАГРЕВ ПРЕССКЕРАМИКИ

  - Время предварительного нагрева: После затвердения поставить муфель в холодную печь. Скорость нагрева должна составлять примерно 3-5 °C в мин. при линейном регулировании печи.

  - Рекомендация: При предварительном нагреве в течение ночи следует избегать высыхания паковочной массы путем обертывания целлофановой пленкой.

| Время предварительного нагрева | Муфель 100 g | Муфель 200 g | Муфель300 g - 480 g |
| --- | --- | --- | --- |
| Выдержка при 260 °C | 30 мин. | 45 мин. | 70 мин. |
| Выдержка при 580 °C | 20 мин. | 30 мин. | 60 мин. |
| Выдержка при конечной температуре | 40 Min. | 45 Min. | 70 Min. |

ТЕХНИКА БЫСТРОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ЛИТЬЯ

- Как обычно зафиксировать восковой объект воском на цоколе и ограничителе муфеля и надеть муфельное кольцо.

- Смешайте порошок и жидкость в соответствующем соотношении, как указано далее.

- Тщательно заполните муфель смесью на самом низком уровне вибрации.

Время рабочего состояния: 5-6 мин. (при температуре 23 °C)

Время замешивания: смешивать 30 сек. вручную, затем 60 сек. в вакууме, паковка под давлением не требуется.

Время затвердения: 20 до максимально 25 мин., включая процесс замешивания. Затем установить в предварительно нагретую до конечной температуры печь.

Температура предварительного нагрева: 850 °C до максимально 900 °C (по данным изготовителя сплава)

Рекомендация: Данные применимы для соотношения при смешивании порошок : жидкость / 100 g : 20 ml

| - Сплавы | Показания | Жидкость : дистиллиров. вода (ml) муфель 1x | Жидкость : дистиллиров. вода (ml) муфель 3x |
| --- | --- | --- | --- |
| - Сплавы, не содержащие драгметаллов | - коронки | 16 : 4 | 32 : 8 |
|  | мосты | 18 : 2 | 36 : 4 |
| - Сплавы, содержащие драгметаллы | - коронки | 10 : 10 | 20 : 20 |
|  | мосты | 12 : 8 | 24 : 16 |
| Время выдержки при конечной температуре |  | 45 мин. | 60 мин. |

ОБЫЧНЫЙ НАГРЕВ ПРИ ТЕХНИКЕ ЛИТЬЯ

  - Время предварительного нагрева: После затвердения поставить муфель в холодную печь. Скорость нагрева при линейном регулировании печи должна составлять примерно 3-5°С  в минуту.

  - Рекомендация: При предварительном нагреве в течение ночи следует избегать высыхания паковочной массы путем обертывания целлофановой пленкой.

| Время предварительного нагрева | Муфель 1x | Муфель 3x | Муфель 6x -9x м |
| --- | --- | --- | --- |
| Выдержка при 260°C | 30 мин. | 45 мин. | 70 мин. |
| Выдержка при 580°C | 20 мин. | 30 мин. | 60 мин. |
| Выдержка при конечной температуре | 40 мин. | 45 мин. | 70 мин. |

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Базисные данные

| Соотношение при смешивании порошок: жидкость | 100 g : 20 ml |
| --- | --- |
| Время рабочего состояния/мин. | 6 мин. |
| Время затвердения/мин | 9 мин. |
| Термическое расширение / 850 °C в % | 0,9 % |
| Предел прочности на сжатие / MPa через 2 часа | 10,0 MPa |

Регулирование термического расширения за счет концентрации порошок: жидкость

| Концентрация жидкости % | Расширение при затвердении % | Термическое расширение % | Общее расширение % |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |
| 20 | 0,40 % | 0,60 % | 1,00 % |
| 40 | 0,50 % | 0,75 % | 1,25 % |
| 60 | 0,60 % | 0,80 % | 1,40 % |
| 80 | 0,70 % | 0,85 % | 1,55 % |
| 100 | 1,00 % | 0,90 % | 1,90 % |

СОСТАВ:

ПОРОШОК:	содержит кремневую кислоту, кварц, муку кристобалита и др.
ЖИДКОСТЬ:	Koллоидная кремневая кислота и вода

ХРАНЕНИЕ

Паковочную массу Ceravety Press & Cast следует хранить в сухом месте при комнатной температуре. Избегайте хранения порошка при высокой влажности воздуха и жидкости при воздействии прямых солнечных лучей.  Жидкость не является морозоустойчивой, не хранить при температуре ниже  0 °C!