| Таблица обжига керамики Vintage Halo |  |
| --- | --- |

| Процесс | Предварительный нагрев (град.С) | Сушка (мин) | Вакуум | Подъем температуры (град.С/мин) | Вакуум окончат. т-ра (град.С) | Окончательная температура (град.С) | Время выдержки (мин) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-й обжиг опака-порошка | 650 | 3-4 | полный | 60-50 | 950 | 950 | 0 |
| 2-й обжиг опака-порошка | 650 | 3-4 | полный | 60-50 | 940 | 940 | 0 |
| 1-й обжиг опака-пасты | 400 | 7-8 | полный | 60-50 | 950 | 950 | 30-60 сек |
| 2-й обжиг опака-пасты | 400 | 7-8 | полный | 60-50 | 940 | 940 | 30-60 сек |
| Обратите внимание |  |  |  |  |  |  |  |
| Для пасты-опака включение вакуума происходит при температуре 400-450 гр. |  |  |
| Выдержка в вакууме составляет 30-60 сеунд |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-й обжиг дентин, опак-дентин, масса для режущего края, транслюцент, десневая масса Red-Light, Red-Dark | 650 | 5-7 | полный | 60-50 | 900-915 | 900-915 | 0 |
| 2-й обжиг дентин, опак-дентин, масса для режущего края, транслюцент, десневая масса Red-Light, Red-Dark | 650 | 5-7 | полный | 60-50 | 900-915 | 900-915 | 0 |
| Глазурование | 650 | 4-5 | 0 | 60-50 | 0 | 890-900 | 30 сек |
| Корректировочный обжиг | 650 | 4-5 | полный | 60-50 | 870 | 860-870 | 0 |

Указанные данные- только рекомендация

Необходимо откалибровать печь.

Требования к пасте-опаку.

После оксидации каркаса обязательно удалите окисную пленку (ультразвуковая ванна или пароструйный аппарат).

Паста-опак наносится только на хорошо высушенный каркас.

Если Вы пользуетесь концентратом для разведения опака пасты, то время сушки необходимо увеличить до 8-9 минут