HALO VINTAGE

Теоретическое введение в систему

1. Представляем систему HALO VINTAGE

Что подразумевается под понятием HALO?

Эффект HALO - это светлая полоска в области режущего края. Эффект зависит от угла падения света на режущий край естественных зубов. (При определенном угле наклона режущего края возникает полное отражение).

HALO VINTAGE является синонимом естественной проводимости света во всех компонентах системы.

Совместно с фирмой МИНОЛТА г-н Макото Ямамото разработал компьютерный прибор для определения цвета и установил при исследовании естественных зубов, что с помощью обычных керамик очень трудно воспроизвести естественные зубы.

2. Преимущества новой системы HALO VINTAGE

Результаты этих исследований привели к разработке новой системы керамики VINTAGE HALO со следующими преимуществами:

* совместимость с серебром (содержание серебра более 50%)

* усовершенствование физических свойств, линейный коэффициент терморасширения (прочность относительно сплавов) 13,4 - 14,5 (измерения в диапазоне 25 град.С - 500 град.С)

при продолжительном охлаждении 14,5 - 14,8 (измерения в диапазоне 25 град.С - 500 град.С)

* чрезвычайно мелкая зернистость масс

* устойчивость к образованию трещин

* не меняется цвет, не образуются трещины при пайке

* более стабильный, не меняющийся линейный коэффициент терморасширения также и при нескольких обжигах

* температура обжига снижена на 10-20 град. С, что позволяет применять большее разнообразие сплавов

* цветовая система VITA расширена на 3 цвета (А5, В5, С5. D5 считается излишней. Внимание: использовать только обозначения root A и т.д., а не А5).

* новая расцветка с 19-ю цветами

* образцы цветов не осыпаются (возможна дезинфекция)

* в набор включены отдельные цветовые индикаторы для индивидуального подбора цвета вместо таблицы расцветки

* массы с опаловым эффектом более устойчивы при обжиге

* значительно усилен опаловый эффект

* более четкие цвета (более транспарентные и дифференцированные)

* идентичная природе флюоресцентность (все компоненты кроме опака)

* не содержит радиоактивных элементов

* исключительная биологическая совместимость

2. Пояснения к отдельным компонентам системы

2.1. HALO VINTAGE, базовый комплект, выпускается 15 и 50 гр включает:

* опак-дентин, 19 цветов (полный набор цветов)

* дентин, 19 цветов (полный набор цветов)

* масса для режущего края с опаловым эффектом, 6 цветов (57, 58, 59, 60, транслуцент и суперлуцент)

* масса для режущего края, 6 цветов (полный набор цветов)

* корректировочная масса Т и В, по одной упаковке

* по одному цветовому индикатору № 1,2 и 3

* 1 комплект Gumy (светлый/средний/темный)

- благодаря системе компонентов освоение технологии работы с HALO не требует значительных затрат,

- опак-дентин относится к стандартному нанесению слоя, т.к. цвет опака не является интенсивным,

- дентиновые массы имеют супермалый размер частичек, в 7-10 раз меньше чем стандартные керамики, что обеспечивает большую надежность при тонком слое,

- материал флюоресцентен,

- цвет дентиновых масс более интенсивный ( для естественного цвета зуба),

- не требуют дополнительной жидкости для замешивания (кроме опака), с остальными массами используется дистиллированная вода, поэтому массы просты в использовании,

- массы для режущего края с опаловым эффектом применимы при 80% клинических случаев (при металлической части до режущего края всегда применяются обычные транспарентные массы и массы для режущего края),

- корректировочные массы (низкоплавкие, при 870 град.С без вакуума),

- цветовые индикаторы можно дезинфицировать спреем,

2.2. Комплект опака-порошка HALO VINTAGE

Выпускается 15 и 50 гр.

Включает: 19 цветов опака-порошка (комплект всех цветов) 1 жидкость для замешивания опака 50 мл

- улучшенные покрывающие характеристики при малой толщине слоя благодаря меньшему размеру частиц,

- применяется только c жидкостью для опака (содержит активатор)

- способствует тому, чтобы частицы располагались максимально близко друг к другу - для оптимального покрытия,

- чрезвычайно прост в использовании,

- модификаторы опака включены в набор красителей.

2.3. Комплект опака-пасты HALO VINTAGE

Включает: 22 цвета опака-пасты (комплект всех цветов, включая модификатор), 1 моделировочная жидкость/3 мл, 1 нейлоновая кисточка № 5

- время обжига в три раза превышает время обжига опака-порошка,

- возможно продолжительное время обработки (несколько дней),

- моделировочный концентрат для опака-пасты (средство-носитель - глицерин),

- после обжига на каркасе не образуется черный край из-за усадки опака,

2.4. Полный набор масс с опаловым эффектом

Выпускается 15 и 50 гр.

Включает: 10 цветов масс с опаловым эффектом (все цвета в комплекте), цветовой индикатор № 2

- преимущества аналогично пункту 3.

- состав аналогичен старому набору,

- цветовой индикатор для контроля цвета на пациенте

2.5. Набор красителей

Выпускается 15 гр.

Включает: 10 цветов красителей (7 модификаторов дентина, 3 модификатора массы для режущего края BG, BT, YT, модификаторы опака не включены)

- отдельно выпускаются модификаторы опака (ОМ) 7 цветов для опака-порошка (относительно опака-пасты см. пункт 3.3.)

- на цветовом индикаторе имеются также модификаторы опака

- цветовые индикаторы идеальны для контроля цвета на пациенте

- все другие красители можно приобрести отдельно

2.6. Набор VALUE PLUS

Выпускается 15 гр.

Включает: 11 цветов Value Plus, 1 цветовой индикатор № 4

- повышается показатель яркости только для дентиновых масс,

- смесь готова к употреблению, напр. VA3B Value Plus A3 вместо дентина А3В,

- рекомендуемое соотношение при смешивании как в старой системе Value Plus: 15% Value Plus и 85% дентиновой массы,

- ни одна фирма не имеет аналогичного продукта,

- цветовой индикатор для контроля цвета на пациенте,

- цвета только А и В, цвета С и D не требуются,

- индивидуальные цвета можно получить путем добавления опака Value Plus к опаку и разбавителя VDL к дентину

2.7. Набор керамики RED SHIFT

Выпускается 15 гр.

Включает: 5 цветов опака Red Shift

5 цветов дентина Red Shift

5 цветов дентина Value Plus Red Shift

1 цветовой индикатор № 5

1 набор Gumy

1 жидкость для опака 50 мл

- впервые десна участвует в подборе цвета,

- обогащенные красноватыми пигментами массы R1-R4 компенсируют недостаток отсутствующих красноватых оттенков в существующей системе VITA,

- только для цветов А,

- смешиваются в соотношении 50 на 50 с дентином и опаком

3. Комбинация керамики VINTAGE и HALO VINTAGE

3.1 Различия

Применение существующей системы Vintage вместе с массами для режущего края с опаловым эффектом возможно на основе техники двух слоев. Это означает, что в отличие от керамических систем других фирм не требуется наносить третий слой транспарентной массы. Базисная структура, включающая дентин, массы с опаловым эффектом, массы для режущего края, пять лет назад была модифицирована. Чтобы при нанесении всех слоев обеспечить точное воспроизведение цвета, все производители керамики предлагают в качестве базисного цвета опак-дентин, прежде всего в пришеечной зоне. Это означает, что сегодняшним стандартом является техника четырех слоев. В керамической системе Halo Vintage опак-дентин также вкдючен в стандарт и обязателен для надежного воспроизведения цвета. Поскольку здесь также не требуется заключительный транспарентный слой, для тех, кто пользовался керамикой Vintage, ничего не меняется. В данном случае можно говорить о модифицированной технике двух слоев.

3.2 Температура обжига

В основе системы Halo Vintage лежат результаты измерений цвета естественных зубов с использованием разработанного Макото Ямамото прибора. Вследствие совершенно нового распределения частиц (размер) и цветовой концепции на 15-20 град.С снижена температура обжига. Другим усовершенствованием является стабилизация коэффициента теплового расширения после нескольких обжигов, т.е. эти показатели после второго и четвертого обжига практически идентичны.

3.3 Комбинация систем Vintage и Halo Vintage

Не рекомендуется смешивать керамику Vintage и Halo Vintage, поскольку различные коэффициенты расширения ведут к внутреннему напряжению и ослаблению физических характеристик. Более низкая температура обжига керамики Vintage Halo усиливает этот феномен.

Надежное воспроизведение цвета при смешивании этих систем также не достигнуто. Если речь идет о комбинациях вообще, возможны следующие:

1. На опак Vintage наносится керамика Halo Vintage

2. На опак Halo Vintage наносится керамика Vintage

3. При отдельном обжиге дентина Vintage можно нанести следующий слой эмали (массы для режущего края) керамикой Halo Vintage с опаловым эффектом.

Все эти комбинации являются компромиссными и не дают оптимального результата с точки зрения эстетики и физики.

Следует обязательно помнить, что при всех этих комбинациях должен применяться опак-дентин, чтобы свести до минимума отклонения в цвете.