HALO VINTAGE

Технические характеристики

Система керамики HALO Vintage соответствует нормам  EN/ISO 9693 и прошла соответствующую проверку.

Коэффициент теплового расширения (WAK 25-500 град.С)

Опак-паста, опак-порошок

2-й обжиг 13,0 х 10 в минус шестой степени

4-й обжиг 13,1 х 10 в минус шестой степени

Опак-дентин, дентин, масса для режущего края, масса для режущего края с опаловым эффектом, транслуцентная масса, красители, модификатор, Add-On

2-й обжиг 12,6 х 10 в минус шестой степени

4-й обжиг 12,8 х 10 в минус шестой степени

Температура трансформации стекла (в град.С)

Опак-паста 590 град.С

Опак-порошок, опак-дентин, масса для режущего края, масса для режущего края с опаловым эффектом, транслуцентная масса, красители, модификатор, Add-On 580 град.С.

Сплавы

В целом керамические массы Halo Vintage используются при нормальном обжиге со сплавами, имеющими коэффициент теплового расширения примерно 13,4-14,5 х 10 в минус шестой степени при температуре 25-500 град.С.  При длительном охлаждении коэффициент теплового расширения керамической массы может соответствовать этому показателю сплава. Т.е. могут также использоваться сплавы с коэффициентом теплового расширения 13,4 - 14,8 х 10 в минус шестой степени.

Хранение

Порошкообразные массы защищать от влаги.

Пастообразные массы хранить при комнатной температуре.